Синтез неграфитизируемого углерода с помощью гидротермальной карбонизации для натрий-ионных аккумуляторов.

Лакиенко Г.П.1, Бобылёва З.В.2, Дрожжин О.А.2,3, Антипов Е.В.2,3

Студент, 1 курс магистратуры

1 Факультет наук о материалах МГУ имени М.В. Ломоносова,

119991, Москва, Россия

2 Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова,

119991, Москва, Россия

3Центр энергетических наук и технологий, Сколковский институт науки и технологий, 143026, Москва, Московская обл., Россия

E-mail: bojk25@gmail.com

В настоящее время все больше электроэнергии вырабатывается с помощью возобновляемых источников энергии. Из-за специфики таких источников возрастает потребность в системах аккумулирования энергии (САЭ), в качестве которых могут использоваться натрий-ионные аккумуляторы (НИА). Они являются перспективной альтернативой литий-ионным аккумуляторам (ЛИА). Ключевая проблема при коммерциализации технологии состоит в поиске электродных материалов с удовлетворительными электрохимическими характеристиками. Графит, промышленно применяющийся как анодный материал в литий-ионных аккумуляторах, не подходит для НИА, так как ионы натрия практически не интеркалируется в межслоевое пространство графита. Для анодов НИА используют материалы на основе неграфитизируемого углерода (hard carbon), в структуре которого присутствуют разупорядоченные графеноподобные слои [1].

Одним из способов получения неграфитизируемого углерода является гидротермальный синтез. Он позволяет получать частицы маленького размера (~ 1 мкм), что должно положительно сказаться на транспортных характеристиках материала. Также преимуществом является возможность варьирования параметров синтеза в широком диапазоне. Но при этом контроль этих параметров и изучение их влияния на свойства конечного продукта являются сложной задачей.

Данная работа посвящена синтезу неграфитизируемого углерода из глюкозы. В ходе первой стадии синтеза варьировались концентрация раствора глюкозы и время гидротермальной карбонизации. Второй стадией синтеза был высокотемпературный отжиг в печи в инертной атмосфере. Электродный материал на основе неграфитизируемого углерода продемонстрировал кулоновскую эффективность на первом цикле в диапазоне 80–86% и разрядную емкость в среднем ~320 мАч/г при плотности тока с/10 (25 мА/г) в натриевой полуячейке.

Также особое внимание было уделено исследованию влияния перемешивания во время гидротермального синтеза, так как у материалов с перемешиванием и без наблюдается различное электрохимическое поведение. Для этого полученные материалы исследовали методами растровой электронной микроскопии, ИК-спектроскопии, рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии, рентгеновской дифракции, малоуглового рентгеновского рассеяния и низкотемпературной адсорбции азота, а также электрохимическими методами анализа.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 17-73-30006-П).

Литература:

[1] Saurel, D., Orayech, B., Xiao, B., Carriazo, D., Li, X., & Rojo, T. // Advanced Energy Materials, – 2018. – Т. 8. – №. 17. – С. 1703268.