Термоэлектрические материалы на основе твердых растворов Pb1-xSnxSe (x=0; 0.1; 0.3; 0.5)

Рожина Алена Андреевнак

Студент

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», г. Москва, РФ

e-mail: aluona_mikhailova_style@mail.ru

Селенид свинца (PbSe) и селенид олова (SnSe) являются перспективными термоэлектрическими соединениями, между которыми могут образовываться твердые растворы в широком диапазоне составов. Обычно образование твердых растворов является общим и эффективным методом увеличения термоэлектрической добротности материала, который широко применяется к хорошо известным сплавам BixSb2-xTe3 [1]. Однако образование твердых растворов может также ухудшить термоэлектрические свойства, если зонная структура не изменена, как, например, в случае систем PbSe – PbS [2] и PbSe – PbTe [3], из-за ухудшения подвижности носителей в них. Согласно [4, 5] твердые растворы PbSe – SnSe демонстрируют уменьшение ширины запрещенной зоны в точке L с ростом содержания Sn, что может привести к высоким электрофизическим характеристикам материала.

В работе были проведены исследования сплавов Pb1-xSnxSe n-типа, легированного PbI2 для достижения оптимального уровня легирования (⁓ 4×1019 см-3).

Соединения на основе Pb1-xSnxSe получали методом прямого сплавления компонентов в запаянной кварцевой ампуле, заполненной аргоном, при температуре 1353К в течение 2 часов. Расплав в ампулах непрерывно перемешивался в течение всего процесса синтеза, а после подвергся закалке в ледяной воде.

Синтезированный материал измельчали в планетарно шаровой мельнице (PM 400MA, Retsch). Полученный порошок спекали методом искрового плазменного спекания (SPS-511S, DR. Sinter LAB) при следующих режимах: температуры спекания 723-823К, давление 40 или 50 МПа, время выдержки при температуре спекания – 5 мин. Были получены таблетки диаметром 20 мм и высотой ~ 4 мм. Образцы для измерения электрофизических свойств были вырезаны из таблеток с помощью станка электроэрозионной резки (АРТА-151).

Температурные зависимости электропроводности и коэффициента Зеебека измеряли в интервале температур 273 – 773К на установке ZEM 3 (Ulvac). Теплопроводность рассчитывали по формуле æ=Dt×Cp×d, где Dt – температуропроводность, Ср – удельная теплоемкость, d – плотность. Температуропроводность и удельную теплоемкость измеряли методами лазерной вспышки и дифференциальной сканирующей калориметрии на установках LFA 457 (Netzsch) и DSC–404C (Netzsch) соответственно. Плотность образцов измеряли методом Архимеда. Фазовую анализ образцов проводили методом рентгеновской дифрактометрии (Bruker D8) с использованием Cu Kα-излучения. Сканирующая электронная микроскопия (JSM-6480LV) была использована для характеристики морфологии объемных образцов.

По данным рентгенодифрактометрического анализа образцы PbSe и Pb0.9Sn0.1Se после синтеза были однофазными. При увеличении содержания Sn в твердых растворах образцы Pb0.7Sn0.3Se и Pb0.5Sn0.5Se представляли собой смесь двух структурных модификаций кубической (B2) и орторомбической (B16). В порошках после механоактивированной обработки и объемных образцах после искрового плазменного спекания наличие двух структурных модификаций наблюдали только в образцах  Pb0.5Sn0.5Se. Остальные образцы были однофазными твердыми растворами с кубической структурой. При увеличении содержания Sn в кубических твердых растворах параметр решетки уменьшался.

Высокие значения безразмерной термоэлектрической добротности ZT ⁓ 1,35 при температуре 773 К были получены для состава Pb0.9Sn0.1Se.

Литература

1. Иоффе А.Ф. Полупроводниковые термоэлементы. – М.: Изд. АН СССР, 1960.

2.  H. Wang, J. L. Wang, X. L. Cao and G. J. Snyder, J. Mater. Chem. A, 2 (2014) 3169–3174.

3.  H. Wang, A. D. LaLonde, Y. Z. Pei and G. J. Snyder, Adv. Funct. Mater., 23 (2013) 1586–1596.

4.   S. Charar, A. Obadi, C. Fau, M. Averous, V. D. Ribes, S. D. Corso, B. Liautard, J. C. Tedenac and S. Brunet, Int.J. Infrared Millimeter Waves, 17 (1996) 365–374.

5. A. J. Strauss, Phys. Rev., 157 (1967) 608.