Влияние параметров гидротермального синтеза на процессы фазообразования и свойства нанокристаллов в системе TiO2-HfO2-H2O

Злобин В.В.

Студент, 4 курс бакалавриата

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»

им. В.И. Ульянова (Ленина), факультет электроники, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: zvv1210@yandex.ru

Нанокристаллы TiO2 и HfO2 перспективны для фотокаталитических и биомедицинских приложений [1, 2], а наноразмерные композиты на их основе и титанат гафния интересны для создания ячеек памяти [3, 4]. Однако получение материалов с заранее заданными свойствами возможно только в случае понимания физико-химических процессов, проходящих на различных этапах синтеза композитных наночастиц, в связи с чем, целью данной работы является исследование влияния параметров гидротермального синтеза на процессы фазообразования, размерные, морфологические и поверхностные характеристики нанокристаллов в системе TiO2-HfO2-H2O, а также их функциональные свойства.

Исходные композиции (TiO2-HfO2)∙nH2O получали механическим смешением заранее полученных гидратированных форм диоксидов титана и гафния, а также соосаждением из соответствующих хлоридов посредством водного раствора аммиака. Затем гидротермально обрабатывали в водной среде при температуре T = 200-450 ºC и давлении Р = 70 МПа. Длительность синтеза варьировалась в широком интервале значений.

Структура полученных материалов, размеры кристаллитов и их распределение по размерам определялись по данным порошковой рентгеновской дифракции. Элементный состав образцов исследовался методами рентгеноспектрального микроанализа и рентгенофлуоресцентной спектроскопии. Характер поверхности и морфология наноразмерных агломератов оценивались по данным низкотемпературной сорбции азота и сканирующей электронной микроскопии. Фотокаталитическая активность наночастиц измерялась по реакции фотодеградации красителя метиленового синего.

В ходе работы показано, что способ получения исходной композиции                         (TiO2-HfO2)∙nH2O оказывает значительное влияние на кинетику процессов формирования нанокристаллов титаната гафния в гидротермальных условиях. В системе TiO2-HfO2-H2O наблюдается взаимное влияние диоксидов титана и гафния на процессы образования и роста кристаллических наночастиц, размеры формирующихся кристаллитов, поверхностные и морфологические характеристики наночастиц. Небольшие добавки HfO2 в значительной степени повышают фотокаталитическую активность диоксида титана, вероятно, за счет появления дефектных энергетических уровней.

Литература

- Laishram D., Shejale K.P., Gupta R., et al. Heterostructured HfO2/TiO2 spherical nanoparticles for visible photocatalytic water remediation // Mat. Let. 2018. Vol. 231. P. 225-228.

- McGinnity T.L., Sokolova V., Prymak O., et al. Colloidal stability, cytotoxicity, and cellular uptake of HfO2 nanoparticles // J. Biomedical Mat. Res. B: Appl. Biomaterials. 2021. Vol. 109. P. 1407-1417.

- Ye C., Deng T., Zhang J., et al. Enhanced resistive switching performance for bilayer HfO2/TiO2 resistive random access memory // Semicond. Sci. Tech. 2016. V. 31. P. 105005.

- Kao C.H., Chen H., Chang H.W., et. al. Electrical and material characterizations of HfTiO4 flash memory devices with post-annealing // J. of Vacuum Sci.Tech. A. 2011. Vol. 29. №6.