Электрически инициируемый переход полупроводник-металл в 
наноструктурах диоксида ванадия

Капогузов К.Е.,1,2

Студент, 2 курс магистратуры

1Новосибирский государственный университет,

физический факультет, Новосибирск, Россия

2Институт физики полупроводников им. Ржанова, Новосибирск, Россия

E–mail: kapoguzovkirill@gmail.com

В настоящий момент ведется активный поиск и исследование функционально богатых материалов, перспективных для электрических и оптических устройств [1]. Диоксид ванадия (VO2) – материал с сильно коррелированными электронами – является одним из многообещающих кандидатов. Его уникальность состоит в наличии сверхбыстрого (до 26 фс.), резкого обратимого фазового перехода полупроводник-металл при температуре около 68 o C. При таком переходе изменяются основные свойства материала: постоянная решетки на 1 %, проводимость до 5 порядков и пр. [1]. На данный момент наиболее распространены и отработаны методики получения сплошных поликристаллических пленок VO2. Однако практическое применение таких пленок ограничено из-за разрушающих механических напряжений в них при фазовом переходе. В последнее время активно изучаются одиночные нанокристаллы (НК) VO2. Такие НК, по сравнению с поликристаллическими пленками, имеют более выраженное изменение свойств, а также испытывают неразрушающие механические напряжения при многократных переключениях. Недавно было показано, что НК VO2 может рассматриваться как энергоэффективный резистивный переключатель [2]. Одной из нерешенных проблем, ограничивающей практические применения НК VO2, является их контролируемый селективный синтез. Также важно исследовать процесс фазового перехода в таких НК и определить его параметры.

В данной работе методом газофазного осаждения были получены поликристаллические пленки VO2, кластеры кристаллов VO2 и одиночные НК VO2. Морфология полученных объектов исследована с помощью атомно-силовой микроскопии. Установлены основные параметры фазового перехода для всех полученных структур: напряжение, ток и мощность перехода. Показано, что напряжение перехода увеличивается с ростом высоты кристалла VO2. Напряжение перехода минимально для одиночного НК VO2 и составляет 0,8 В. Экспериментально полученная зависимость напряжения перехода от внешней температуры хорошо описывается джоулевым разогревом кристаллов. Установлено, что для кластеров кристаллов VO2 значение мощности переключения на два порядка ниже по сравнению с поликристаллическими пленками. Рассмотренные в работе кластеры кристаллов VO2 по своим параметрам фазового перехода сравнимы с одиночными НК VO2. При этом простота их формирования сравнима с формированием поликристаллических пленок, что открывает перспективы для широкого круга быстродействующих устройств со сверхмалым энергопотреблением: сенсоров, резистивных переключателей, нейроморфных систем и т.д.

Автор выражает благодарность Мутилину С.В. за предоставленную возможность для исследований и наставничество.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 21-19-00873).

Литература

1.	Yujie Ke. Vanadium Dioxide: The Multistimuli Responsive Material and Its Applications / Yujie Ke et al. // Small. – 2018. – Issue 39. - p. 1802025.

2.	Victor Ya. Prinz. A new approach to the fabrication of VO2 nanoswitches with ultra-low energy consumption / Prinz V.Y. et al. // Nanoscale. – 2020. – Issue 5. – p. 3443–3454.