Синтез и свойства сложных оксидов R1.5Ca0.5NiO4±δ и композитов Ni/(CaO, R2O3) 
(R = Nd, Sm, Eu)

Тимофеев Г.М., Малышев С.А.

Студент, 4 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: timofeevg@inbox.ru

Перспективными методами получения синтез-газа из природного газа являются каталитические процессы углекислотной конверсии (УКМ) и парциального окисления (ПОМ) метана. В предыдущих работах [1,2] показано, что композиты, полученные восстановительным разложением Nd2-yCayNiO4±δ со структурой К2NiF4, демонстрируют ярко выраженные каталитические свойства в реакциях УКМ и ПОМ. Известно также, что катализаторы, содержащие различные редкоземельные элементы, часто демонстрируют схожие свойства. Вследствие этого представляет интерес изучение влияния природы редкоземельного элемента на структуру соединений R1.5Ca0.5NiO4±δ, а также на состав, морфологию и свойства продуктов их восстановления. Задачей данной работы являлся синтез и сравнительный анализ свойств R1.5Ca0.5NiO4±δ (R = Nd, Sm, Eu) и каталитически активных композитов Ni/(CaO, R2O3) на их основе.

Синтез соединений R1.5Ca0.5NiO4±δ проводился с использованием криохимического метода. Термическое разложение солевых прекурсоров проводили на воздухе в течение 6 часов при T = 1150 C для R = Nd, Sm и при T = 1250 C для R = Eu. Кристаллическую структуру R1.5Ca0.5NiO4±δ уточняли методом Ритвельда по данным дифракции с применением синхротронного излучения. Показано, что кристаллическая структура всех синтезированных соединений относится к ромбическому типу структуры K2NiF4 с открытыми элементами симметрии (Сmce). С помощью растровой электронной микроскопии установлено, что порошки полученных соединений состоят из агрегированных кристаллитов размером около 1 мкм.

Восстановлением R1.5Ca0.5NiO4±δ в токе водорода при температуре 900 C получены композиты Ni/(CaO, R2O3). Условия восстановительного разложения оксидных соединений определяли на основе данных ТПВ. Анализ фазового состава и микроструктуры продуктов разложения R1.5Ca0.5NiO4±δ показал, что полученные композиты состоят из агрегированных оксидных кристаллитов, на поверхности которых располагаются сферические наночастицы никеля. Согласно результатам каталитических испытаний исследуемых композитов, все эти материалы демонстрируют ярко выраженные каталитические свойства в реакции УКМ; при этом в ряду Nd-Sm-Eu наблюдается систематическое снижение каталитической активности композитов.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 19-33-90141 и 20-03-00723.

Литература

1. Дедов А.Г., Шляхтин О.А., Локтев А.С., Мазо Г.Н., Малышев С.А., Моисеев И.И. Новые металл-оксидные композитные материалы – эффективные катализаторы кислородной конверсии метана // Доклады Академии наук, 2019, т. 484, № 3, с. 299-302.

2. Shlyakhtin O.A., Malyshev S.A., Loktev A.S., Mazo G.N., Garshev A.V., Chumakov R.G., Dedov A.G. Synthesis and Decomposition of Nd2-yCayCo1-xNixO4: The Effect of Resynthesis on the Catalytic Performance of Decomposition Products in the Partial Oxidation of Methane // ACS Appl. Energy Mater. 2021. Vol. 4. P. 7661-7673.