Синтез гидридообразующих сплавов с множеством базовых компонентов различными способами и анализ их структурного состояния

Король А.А.,1Задорожный В.Ю.,1, Задорожный М.Ю.,1 Базлов А.И.,1Бердоносова Е.А.,2 Серов М.Г.,3Степашкин А.А.,1 Железный М.В.,1Калошкин С.Д.,1Клямкин С.Н.2

Студент, 2 курс магистратуры

1Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», институт новых материалов и нанотехнологий, кафедра физического материаловедения, Москва, Россия

2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

3Московский авиационный институт (Национальный исследовательский институт), Москва, Россия

E-mail: artemkorol1998@gmail.com

Водород обладает относительно высоким потенциалом в качестве альтернативного топлива, при условии его эффективного и безопасного хранения [1, 2]. При этом одним из эффективных способов хранения водорода является его хранение в виде гидридов. Широкую популярность в этом направлении получил относительно новый класс гидридообразующих сплавов - сплавы с множеством базовых компонентов (МБК). МБК сплавы это сплавы, которые обладают пятью или более основными компонентами, которые содержатся в пределах от 5 до 35 ат. %. Такие сплавы обладают уникальными физико-механическими свойствами, а благодаря приобретенным искажениям кристаллической решетки и деформации на границах зерен являются многообещающими для формирования гидридов и, следовательно, перспективными для обратимого хранения водорода [3]. Известно, что интерметаллические соединения (ИМС), а также объемно-центрированные кубические (ОЦК) металлы являются перспективными материалами для хранения водорода. МБК сплавы, обладающие ОЦК кристаллической решеткой, обладают отличными механическими свойствами при высоких температурах [4-6], высокой прочностью и пластичностью, а также высокой трещиностойкостью [7]. Более того, формирований гидридов в таких сплавах положительно зависит от наличия больших деформаций в кристаллической решетке, которые как раз и наблюдаются в МБК сплавах.

В наших прошлых работах [8-10] уже были получены и исследованы МБК сплавы, как со структурой фазы Лавеса (C14), так и с ОЦК решёткой. Так, в работе [8], в результате расчета энтальпии смешения двухкомпонентных систем, была теоретически показана вероятность формирования однофазных твердых растворов в системе Ti-Zr-V-Nb-Ta-Hf, что было подтверждено экспериментально.

В настоящей работе, в рамках продолжения начатых ранее работ, был проведён анализ зависимости приобретённой структуры и механических свойств МБК сплавов от методов их синтеза и стехиометрии их состава. Также, проведена оценка влияния процесса обратимого гидрирования на структурное состояние синтезированных МБК сплавов. Так, например, в ходе выполнения данной работы, методами механохимического синтеза (МХС), электронно-лучевой и электродуговой выплавкой получены 6 многокомпонентных сплавов. Показано, что наиболее удачными однофазными сплавами, при всех методах изготовления, являются сплавы Ti20Zr20V20Nb20Ta20, Ti20Zr20V15Nb15Ta15Hf15 и Ti25Zr25V15Nb15Ta20. Не смотря на наличие элементов с ОЦК и ГПУ структурой, указанные МБК сплавы преимущественно синтезируются с ОЦК кристаллической решёткой. При этом их последующее гидрирование приводит к формированию в сплаве гидрида на основе ГЦК кристаллической решётки. Обратимые водородсорбционные свойства, полученных МБК сплавов, соответствуют 1,5–1,7 масс. % по водороду. Предел прочности на растяжение, полученных МБК сплавов достигает 1000 МПа с относительным удлинением около 5%. Так же было показано, что значения теплопроводности исследуемых сплавов близки к показателям нержавеющих сталей и титановых сплавов.

ДаннаяработабылавыполненаприфинансовойподдержкеРНФ (проект№ 19-13-00207) и при поддержке РФФИ в рамках научного гранта № 20-32-90042. Авторы благодарят Министерство Науки и Высшего Образования Российской Федерации за поддержку в рамках программы повышения конкурентоспособности НИТУ «МИСиС» (грант № K2-2020-046).

Литература

1. Züttel A. Materials for hydrogen storage. Mater. Today. 2003; 6:24-33. https://doi.org/10.1016/S1369-7021(03)00922-2.

2. Eberle U, Felderhoff M, Schuth F. Chemical and physical solutions for hydrogen storage. Angew. Chem. Int. Ed. 2009; 48:6608-6630. https://doi.org/10.1002/anie.200806293.

3. Miracle DB, Senkov ON. A critical review of high entropy alloys and related concepts Acta Mater. 2017; 122:448–511. https://doi.org/10.1016/j.actamat.2016.08.081.

4. Ye YF, Wang Q, Lu J, et al. High-entropy alloy: challenges and prospects. Mater. Today. 2016; 19:349-362. https://doi.org/10.1016/j.mattod.2015.11.026.

5. Stepanov ND, Shaysultanov DG, Salichev GA, et al. Structure and mechanical properties of a light-weightAlNbTiV high entropy alloy. Mater. Lett.2015; 142:153-155. https://doi.org/10.1016/j.matlet.2014.11.162.

6. Zou Y, Wheeler JM, Ma H, et al. Nanocrystalline high entropy alloys: a new paradigm in high temperature strength and stability. Nano Lett. 2017; 17:1569-1574. https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.6b04716.

7.Fritze S, Malinovskis P, Riekehr L, et al. Hard and crack resistant carbon supersaturated refractory multicomponent nanostructured coatings. Sci. Rep. 2018; 8:14508, https://doi.org/10.1038/s41598-018-32932-y.

8.Zadorozhnyy V, Tomilin I, Berdonosova E, et al. Composition design, synthesis and hydrogen storage ability of multiprincipal-component alloy TiVZrNbTa. J. Alloy. Compd. 2022; 901:163638. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2022.163638.

9.Fazakas E, Zadorozhnyy V, Louzguine-Luzgin DV. Effect of iron content on the structure and mechanical properties of Al25Ti25Ni25Cu25 and (AlTi)60-xNi20Cu20Fex (x=15, 20) high-entropy alloys. Appl. Surf. Sci. 2015; 358:549–555. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2015.07.207.

10.Zadorozhnyy V, Sarac B, Berdonosova E, et al. Evaluation of hydrogen storage performance of ZrTiVNiCrFe in electrochemical and gas-solid reactions. Int. J. Hydrog. Energy. 2020; 45:5347–535. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019. 06.157.