Влияние типа органических прекурсоров на основе сахаров на свойства неграфитизируемого углерода как анодного материала для натрий-ионных аккумуляторов

Апостолова М.О.1, Бобылёва З.В.1, Дрожжин О.А.2,3

Студент, 2 курс магистратуры

1 Факультет наук о материалах МГУ им. М.В. Ломоносова

119991, Москва, Россия

2 Химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова,

119991, Москва, Россия

3 Центр энергетических наук и технологий, Сколковский институт науки и технологий, 143026, Москва, Московская обл., Россия

E-mail: hellocolors2@gmail.com

В настоящее время термин «твердый углерод» используется для описания углеродистых материалов, не превращающихся в графит при температуре выше 3000℃. Твердый углерод является основным кандидатом на использование в качестве анода в активно разрабатываемой технологии натрий-ионных аккумуляторов. Материал отличается высокой емкостью, простотой синтеза и наличием большого количества прекурсоров. Как следует из литературных данных, ионы натрия способны аккумулироваться на поверхности неграфитизированного углерода, а также внедряться как в расширенное по сравнению с графитом межплоскостное расстояние, так и в закрытые микропоры материала [1].

Как правило, твердый углерод получают в ходе многоступенчатого синтеза из природных или синтетических прекурсоров. Синтез состоит состоит из двух этапов: первым является карамелизация органического прекурсора, второй этап - карбонизация в инертной среде. Основной реакцией в процессе карамелизации является дегидратация [2]. Одним из вопросов, который возникает при синтезе неграфитизируемого углерода из различных углеводов, является влияние структуры и температурного режима первой и второй ступени синтеза на электрохимические свойства твердого углерода.

В ходе работы было исследовано влияние прекурсора и температурного режима карамелизации на электрохимические свойства твердого углерода в качестве анодного материала для натрий-ионных аккумуляторов. В качестве прекурсоров были выбраны несколько типов углеводов: сахароза, глюкоза, фруктоза, лактоза. Состав и свойства промежуточных продуктов карамелизации были исследованы с помощью сканирующей электронной микроскопии, ИК-спектроскопии, а также термогравиметрического анализа. Электрохимические свойства твердых углеродов были определены с помощью гальваностатического зарядно-разрядного циклирования в полуячейке с металлическим натрием. Показано, что лучшие значения емкости (до 316 мАч/г) и кулоновской эффективности (83%) имеют анодные материалы из глюкозы, полученные при температуре ее предобработки 300°С.

Работа выполнена при поддержке РНФ (Грант № 17-73-30006-П)

Литература:

1. Xinwei Dou, Ivana Hasa, Damien Saurel, Christoph Vaalma, Liming Wu, Daniel Buchholz, Dominic Bresser, Shinichi Komaba, Stefano Passerini. Hard carbons for sodium-ion batteries: Structure, analysis, sustainability, and electrochemistry, Materials Today, Elsiever, Vol. 23. - 2019 -  p.87.

2. P. P. Tomasik, M. Pakasinski, S. Wiejak. The thermal decomposition of carbohydrates. Part I. The decomposition of mono-, di-, and oligo-saccharides / Adv. Carbohydr. Chem. Biochem. – 1989 – Vol. 47 – P. 203.