Особенности гидротермального роста иерархически организованных гетероструктур в качестве электродов суперконденсаторов

Бочарова В.А.1,2, Симоненко Т.Л.1, Горобцов Ф.Ю.1, Симоненко Н.П.1, 
Симоненко Е.П.1, Севастьянов В.Г.1, Кузнецов Н.Т.1

Студент, 4 курс бакалавриата

1Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова,

Лаборатория химии легких элементов и кластеров, Москва, Россия

2Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева,

Институт материалов современной энергетики и нанотехнологий, Москва, Россия

E-mail:Valentina_2000@bk.ru

На фоне обостряющегося мирового энергетического и сопряженного с ним экологического кризиса всё более значительные усилия учёных и исследователей направлены на разработку материалов и технологий альтернативной энергетики, а именно создание эффективных и экологичных устройств преобразования и накопления электроэнергии. Одним из наиболее перспективных в данном контексте типов устройств являются суперконденсаторы, которые благодаря высокой плотности мощности, циклической стабильности, эксплуатационной надёжности, высокой скорости заряда–разряда, а также широкому диапазону рабочих температур могут эффективно конкурировать с литий-ионными батареями. Перспективными материалами электродов суперконденсаторов являются оксиды переходных металлов (MoO3, Co3O4, NiO и др.), а также оксиды сложного состава со структурой шпинели (CoMoO4, NiMoO4 и NiCo2O4), способные участвовать в фарадеевских реакциях, обуславливающих возникновение псевдоёмкости, которая в свою очередь позволяет накапливать большее количество заряда по сравнению с аналогичными устройствами, работающими по принципу двойного электрического слоя [1, 2]. Дополнительного улучшения рабочих характеристик возможно добиться с использованием иерархически организованных структур типа ядро@оболочка, которые эффективно сочетают в себе преимущества обоих компонентов [3]. В данном контексте наиболее подходящим способом получения подобных материалов является гидротермальный метод, который за счёт варьирования типа растворителя, осадителя, температуры, длительности процесса термообработки, а также концентрации реагентов позволяет тонко контролировать процесс синтеза [1]. Таким образом, целью данной работы было изучение процесса гидротермального роста иерархически организованных покрытий состава NiCo2O4@NiMoO4. В ходе исследования с помощью комплекса взаимодополняющих методов физико-химического анализа было показано влияние условий синтеза на микроструктуру, фазовый состав и электрохимические характеристики формируемых электродных материалов.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта президента МК-1749.2022.1.3.

Литература

1. Simonenko T. L., Bocharova V. A., Simonenko N. P. et al., Hydrothermal Synthesis of Hierarchical CoMoO4 Nanostructures // Russian Journal of Inorganic Chemistry, 2021, Vol. 66, No. 11, P. 1633–1638

2. Simonenko T. L., Bocharova V. A., Simonenko N. P. et al., Formation of NiMoO4 Anisotropic Nanostructures under Hydrothermal Conditions // Russian Journal of Inorganic Chemistry, 2021, Vol. 66, No. 12, P. 1779–1784

3. Zhang H., Lu C., Hou H., et al., Tuning the electrochemical performance of NiCo2O4@NiMoO4 core-shell heterostructure by controlling the thickness of the NiMoO4 shell // Chemical Engineering Journal. 2019. Vol. 370, P. 400-408