Применение самополяризуемой гибкой пленки поливинилиденфторида(ПВДФ) модифицированной Mg(NO3)2 в фотокаталитических процессах.

Селимов Д.А.1, Гюлахмедов Р.Р.1, Рабаданова А.А.1, Шуайбов А.О.1, Абдурахманов М.Г.1, Собола Д.С.1,2, Касткова К.2, Рамазанов Ш.М.3

Студент 3 курса бакалавриата

1 ФГБОУ ВО Дагестанский Государственный Университет, химический факультет Махачкала,

2 Брненский технологический университет, Чешская республика

3 Институт физики им. Х.И. Амирханова ДФИЦ РАН, Махачкала

E-mail: daud-selimov@live.com

Композитные полимерные материалы привлекают большое внимание ученых, особенно в области охраны окружающей среды. Одним из наиболее перспективных полимеров является поливинилиденфторид (ПВДФ), обладающий рядом уникальных свойств, в том числе пьезоэлектрических. В данной работе методом электропрядения были синтезированы нановолокна ПВДФ модифицированные Mg(NO3)2 [1]. На рис.1(а, b, c, d) показаны СЭМ и ЭДС изображения, из которых видно, что полимер получен в виде нановолокон, а Mg(NO3)2 однородно интегрирован в структуру композита. Было исследовано пьезофотокаталитическое окисление Метиленового Синего (МС) с использованием композита.

Рис.1. а) СЭМ (b, c, d) ЭДС изображения O, N, Mg и е) зависимость ln(C/C0) от времени облучения под УФ-Видимым светом

Из рис.1е видно, что наибольшую активность при разложении МС показал пьезофотокатализ. Были дополнительно проведены эксперименты сонолиза (ультразвуковая обработка), фотолиза (световое облучение), фотокатализа и пьезокатализа, чтобы разграничить их вклады. Константа скорости (k) была рассчитана из кинетических кривых, показанных на рис.1е, значения k составляли 0.018, 0.010, 0.029, 0.104 и 0.035 мин -1 для фотолиза, сонолиза, пьезокатализа, пьезофотокатализа, и фотокатализа соответственно. При пьезофотокатализе (совместном воздействии ультразвуковой обработки и облучения УФ-Видимым светом) скорость реакции увеличивалась в 5.77, 10.4, 3.5 и 2.9 раза по сравнению с фотолизом, сонолизом, пьезокатализом, и фотокатализом соответственно. Значительное ускорение разложения МС при пьезофотокатализе связно с возникновением пьезополяризованных зарядов, обладающих сильными окислительно-восстановительными свойствами, которые реагируют с молекулами воды и кислорода, находящимися в растворе.

Литература

1. Sobola D. et al. PVDF Fibers Modification by Nitrate Salts Doping //Polymers. – 2021. – Т. 13. – №. 15. – С. 2439.