«Синтез и анализ основных электрохимических характеристик анодных материалов с различным механизмом запасания энергии»

Султанова Я.В.,1 Бобылёва З.В, 2 Дрожжин О.А.,2,3 Антипов Е.В.2,3

Студент, 1 курс магистратуры

1 Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, факультет наук о материалах, Москва, Россия

2 Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

3 Сколковский институт науки и технологии

E-mail: yana.sultanova2016@yandex.ru

Литий-ионные аккумуляторы (ЛИА) успешно применяются в мобильных телефонах, ноутбуках и других портативных устройствах. Разработка ЛИА – одно из главных достижений прошлого века. В связи с высокой стоимостью литиевого сырья, а также неравномерностью распределения этих ресурсов между странами, существует необходимость развития альтернативных систем, главным образом - натрий-ионной, так как натрий широко распространен в природе, а стоимость натрийсодержащего сырья на порядок ниже литиевого [1]. У литий-ионных и натрий-ионных аккумуляторов (НИА) идентичный принцип работы, но для успешной коммерциализации НИА нужно решить несколько вопросов [2]. Одним из главных вопросов является поиск анодного материала с удовлетворительными электрохимическими характеристиками.

Анодных материалов огромное количество. По типу запасания энергии анодные материалы делятся на следующие группы: интеркаляционные, конверсионные, псевдоемкостные, материалы сплавления, со смешанным механизмом запасания энергии.

Данная работа посвящена исследованию различных электрохимических характеристик анодных материалов с различным механизмом запасания энергии. Одной из таких характеристик является способность анодного материала терять накопленную емкость в течение времени. В научной литературе практически нет информации о явлении саморазряда и его природе. Для создания аккумуляторов с низким саморазрядом нужно понять причины возникновения и способы борьбы через механизмы запасания энергии.

В качестве анодного материала в НИА в подавляющем большинстве используется неграфитизируемый «твёрдый» углерод [3], материал со смешанным механизмом накопления энергии. В ходе исследования саморазряда для «неграфитизируемого» углерода были собраны электрохимические ячейки против металлического лития и натрия. После полного заряда анодного материала в течение 8 дней регистрировалось изменения потенциала открытой цепи.

Работа выполнена при поддержке РНФ (Грант № 17-73-30006-П).

- Kulova, T.L. A Brief Review of Post-Lithium-Ion Batteries // International Journal of Electrochemical Science. 2020. P. 7242–7259.

- Li, J., Daniel, C., Wood, D. Materials processing for lithium-ion batteries // Journal of Power Sources. 2010. Vol. 196(5). P. 2452–2460.

- Bobyleva, Z. V., Drozhzhin, O. A., Dosaev, K. A., Kamiyama, A., Ryazantsev, S. V., Komaba, S., Antipov, E. V. Unveiling pseudocapacitive behavior of hard carbon anode materials for sodium-ion batteries // Electrochimica Acta.