Новый анодный материал для источников энергии

Шарова Е.А., Николаев В.А., Фальчевская А.С.

Студент, 1 курс магистратуры

Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: sharova@scamt-itmo.ru

В мире стремительно растет спрос на источники энергии и наиболее распространенными в данный момент являются литий - ионные аккумуляторы. Но мы сталкиваемся с проблемой повышения эффективности таких аккумуляторов, так как их основной анодный материал – графит- имеет ограниченную низкую емкость. Более того все больше производителей переходят на натрий, вместо лития, но графит слабо взаимодействует с этим металлом. Данные аспекты способствуют развитию альтернативных направлений. Активно ведутся исследования по применению олова, сурьмы и германия в качестве материала с высокой теоретической емкостью и возможностью эффективно взаимодействовать с натрием. При использовании данных материалов возникает проблема со снижением срока службы батареек, связанная с критическим расширением материала в процессе интеркаляции. Во время рабочего цикла из-за напряжений, вызванных изменением объема, происходит явление измельчения активных веществ. Фрагментация приводит к разрыву связи между самим активным материалом и собирающим веществом. Когда это явление происходит, активное вещество электрически изолировано, поэтому перенос электронов для проведения реакции не происходит. Следовательно, большой объем активных ингредиентов остается неиспользованным и не участвует в процессе. В итоге возникает резкое падение емкости в течение рабочего цикла[1].

Предлагаемое нами решение заключается в использовании полых биметаллических наночастиц в качестве нового анодного материала. В основе данного проекта лежит метод получения полых сферических частиц с применением жидкого металла -галлия в качестве жертвенного образца[2]. Исследования показали, что, когда размеры материала достигают нанометрового диапазона (менее 150 нм), явления дробления больше не происходит[3]. Также важным достоинством использования полого материала является его уникальное строение и наличие пространства внутри. В таком случаем при взаимодействии с натрием/литием происходит значительно меньшее расширение материала, так как увеличение объема происходит не только во внешнюю среду, но и во внутреннюю полость[4], также влияние оказывает значительно меньшая толщина стенки. Для предотвращения агрегации частиц и утери целостности материала предлагается создание углеродной оболочки с применением графен оксида.

Обозначенные стратегии позволят эффективно внедрить методику гальванического замещения для получения усовершенствованного анодного материала. Возможность использования стабильных структур из металлов и их композитов инициирует новый виток развития не только в энергетике, но и во множестве других сфер.

Литература

1. Ko M, Oh P, Chae S, Cho W, Cho J (2015) Considering critical factors of Li-rich cathode and Si anode materials for practical Li-ion cell applications. Small 11:4058–4073.

2. Aleksandra S. Falchevskaya, Artur Y. Prilepskii, Sofia A. Tsvetikova, Elena I. Koshel, and Vladimir V. Vinogradov Chemistry of Materials 2021 33 (5), 1571-1580

3. Majdi, H.S., Latipov, Z.A., Borisov, V. et al. Nano and Battery Anode: A Review. Nanoscale Res Lett 16, 177 (2021)

4. Wu H et al (2012) Стабильное циклирование двухстенных кремниевых нанотрубных анодов батарей через твердоэлектролитный межфазный контроль. Nat Nanotechnol 7(5):310-315