Магнитные свойства микро- и наноразмерных порошков DyF3

Гараева А.М.,1 Алакшин Е.М.,1,2 Кондратьева Е.И.1,2

Студент, 4 курс бакалавриата

1Казанский (Приволжский) федеральный университет,

Институт физики, Казань, Россия

2Академия наук Республики Татарстан, Казань, Россия

E-mail: adeliagaraeva84@yandex.ru

Соединение DyF3 обладает уникальными свойствами, что делает возможным его применение в качестве МРТ контрастного агента [1] и электрокатализатора [2]. Фторид диспрозия представляет собой ферромагнетик с осью легкого намагничивания вдоль оси [010] кристаллической решетки; пространственная группа симметрии Pnma (орторомбическая); температура Кюри 2.55 К вдоль оси [010] для монокристалла [3].

Порошки DyF3 с характерным размером 30 нм х 16 нм, 50 нм х 30 нм, 70 нм х 40 нм, 220 нм х 150 нм получены методом гидротермального синтеза посредством хлоридной реакции [4], порошок размером до 45 мкм – путем дробления монокристалла. Контроль химического состава и подтверждение кристалличности осуществлялись с помощью рентгеноструктурного анализа на дифрактометре Bruker D8 Advance Cu Kα, λ=1.5418 Å. По фотографиям, полученным с помощью просвечивающей электронной микроскопии на микроскопе HitachiHT Exalens, определялась форма и характерный размер частиц в полученных порошках.

В работе измерены температурные (1.8 – 300 К) и полевые (от –7 до +7 Тл) зависимости намагниченности полученных образцов с помощью СКВИД-магнетометра MPMS XL-7 (Quantum Design), СПбГУ. Проведено моделирование энергетического спектра и намагниченности в модели обменных зарядов в полном базисе электронной конфигурации Dy3+ 4f9 в DyF3. Из температурных зависимостей намагниченности определена температура фазового перехода в ферромагнитное состояние для всех образцов. Наблюдается понижение температуры Кюри с уменьшением размеров частиц в порошке. Обнаружены петли магнитного гистерезиса c обратным ходом кривой намагниченности в ферро- и парамагнитной фазе. Рассматривается зависимость насыщения магнитного момента в сильных магнитных полях от размера частиц в образцах.

Работа выполнена за счет средств, субсидий, выделенному Казанскому федеральному университету для выполнения государственного задания в сфере научной деятельности (номер проекта 0671-2020-0051).

Литература

1. González‐Mancebo D. et al. HoF3 and DyF3 Nanoparticles as Contrast Agents for High‐Field Magnetic Resonance Imaging //Particle & Particle Systems Characterization. – 2017. – Т. 34. – №. 10. – С. 1700116.

2. Li Y. et al. DyF3: an efficient electrocatalyst for N2 fixation to NH3 under ambient conditions //Chemistry–An Asian Journal. – 2020. – Т. 15. – №. 4. – С. 487-489.

3. Savinkov A. V. et al. Magnetic properties of Dy3+ ions and crystal field characterization in YF3: Dy3+ and DyF3 single crystals //Journal of Physics: Condensed Matter. – 2008. – Т. 20. – №. 48. – С. 485220.

4. Yi G. S., Chow G. M. Colloidal LaF 3: Yb, Er, LaF 3: Yb, Ho and LaF 3: Yb, Tm nanocrystals with multicolor upconversion fluorescence //Journal of Materials Chemistry. – 2005. – Т. 15. – №. 41. – С. 4460-4464.