Фосфорорганические полиуритановые защитные покрытия

Самойлова А.С.

Студент, 1 курс магистратуры

Казанский национальный исследовательский технический университет-КАИ им. А.Н. Туполева, институт авиации, наземного транспорта и энергетики, Казань, Россия

E–mail: anyasamoylova2000@mail.ru

В последнее десятилетие особое внимание обращено к защитным покрытиям, проявляющим высокие механические, адгезионные характеристики и стойкость к воздействию сред различной природы. Защитные покрытия находят широкое применение и могут использоваться в самых различных условиях окружающей среды для защиты материалов от влаги, солевого тумана, химических веществ и воздействия предельных температур, предотвращая, в том числе, коррозию, образование плесени и т.д. Один из наиболее развиваемых подходов в этом направлении связан с синтезом полимерных иономерных материалов. Перспективными в этом направлении оказались полиуретановые иономеры (АЭФК-ПУ), получаемые на основе разветвленных аминоэфиров орто-фосфорной кислоты (АЭФК).

Изучены физико-механические свойства АЭФК-ПУ, полученных при различном мольном содержании орто-фосфорной кислоты, использованной при синтезе АЭФК-(3÷9) (Табл. 1). Проведено также сравнение свойств полиуретанов, полученных на основе ионогенных аминоэфиров орто-фосфорной кислоты и неионогенных эфиров орто-фосфорной кислоты (ОФК) (Табл. 1).

Таблица 1– Физико-механические характеристики ПУ на основе АЭФК и ЭФК

| Полиольный компонент | Модуль упругости, Мпа | Прочность, Мпа | Твердость по маятнику, усл.ед |
| --- | --- | --- | --- |
| АЭФК-3 | 1050 | 40 | 0,6 |
| АЭФК-6 | 1100 | 55 | 0,7 |
| АЭФК-9 | 850 | 30 | 0,6 |
| ЭФК-3 | 380 | 30 | 0,5 |
| ЭФК-6 | 310 | 25 | 0,5 |
| ЭФК-9 | 275 | 25 | 0,4 |
| ППГ | 205 | 20 | 0,50 |

Выявлена оптимальная технология и состав лакокрасочных материалов, получаемых на основе АЭФК. Установлено, что полиуретановые клеевые швы и покрытия являются прочными. Так, предельная прочность пленочных образцов на разрыв достигают 50 Мпа. Для покрытий, нанесенных на пластинки из алюминиевого сплава и стали, прочность при прямом и обратном ударе составил 50 см. При использовании в виде раствора клеевые составы проявляют адгезию к стали 5 Мпа. При использовании в виде расплава адгезия к керамической плитке составляет 3,5 Мпа, а к стали достигает 4,8 Мпа. Для примера адгезия, промышленной полиуретановой мастики к керамической плитке составляет 1,5 Мпа, а к стали 4 Мпа. Полиуретановые покрытия проявляют стойкость к термоокислительной деструкции, характерную для полиуретановых материалов. При этом, в отличие от обычных ПУ материалов, с повышением температуры (после 50%-ной потери массы) скорость термоокислительного распада полиуретанов заметно падает, а содержание коксового остатка достигает 7%. Покрытия проявляют высокую химическую стойкость и высокие значения масло-бензостойкости, практически не набухая в минеральном масле и уайт-спирите в течение одного месяца.

Литература

1. Пат. RU 2690116 С1, Полиуретановая защитная композиция / Сазонов О.О., Давлетбаева И.М., Давлетбаев Р.С., Гумеров А.М. Емелина О.Ю., Каюмов М.Н. заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВО "КНИТУ" - № 2018143750, заявл. 10.12.2018, опубл. 30.05.2019. Бюл. 16.

2. Сазонов О.О., Дулмаев С.Э., Коробкина А.А., Давлетбаева И.М. Исследование защитных полиуретановых покрытий на основе гиперразветвленных иономерных полилов. Открытый конкурс-конференция научно-исследовательских работ по химии элементоорганических соединений и полимеров «ИНЭОС OPEN CUP- Москва». Москва. – 2018. - 290-291 с.