Поиск параметров лазерного излучения для создание микрофлюдных каналов в полимерной пластине

Научный руководитель – Герасименко Александр Юрьевич

Джанкараева Е.Т.,1 Мурашко Д.Т.1

Студент, 4 курс бакалавриата

1Национальный исследовательский университет 
«Московский институт электронной техники,

Институт биомедицинских систем, Москва, Россия

E-mail: katadzankaraev472@gmail.com

Микрофлюидное устройство (МФУ)  – это компактное устройство, которое оперирует небольшим количеством жидкости (нано/микролитровыми объемами), используя каналы с размерами десятки-сотни микрон [1] . МФУ применяются при изготовлении чипов, моделирующих работу отдельно взятого органа [2], тканей и опухолей [3], адресной доставки лекарств, а также диагностике заболеваний [4]. В микрофлюидных каналах жидкости транспортируются однородными по толщине слоями между фиксированными границами, где смешивание струящихся жидкостей происходит путем диффузии через границы раздела жидкость-жидкость [5].

При производстве МФУ используют полимеры (например полиметилметакрилат), стекло и кремний. При создании микрофлюидного устройства, моделирующего работу тканей/органов необходимо наличие биосовместимости материала. В связи с этим в данном эксперименте использовался ПММА, к преимуществам которого относятся биосовместимость, химическая инертность, дешевизна, а также возможность повторного использования.

Для изготовления микроканалов в пластине ПММА применялся импульсный иттербиевый лазер с длиной волны 1064 нм. Для увеличения коэффицента поглощения на пластину наносилось тонкое покрытие, в состав которого входили углеродные нанотрубки. Оценка коэффициента поглощения производилась при помощи спектроскопии. Ширина изготовленных каналов определялась при помощи оптического микроскопа. В ходе эксперимента Каналы оптимального разреения получились при частоте 90 кГц, скорости 10 мм/сек и мощности 4.1 В.

Исследование проводится при поддержке Фонда содействия инновациям по программе «УМНИК» по договору №16489ГУ/2021 от 31.05.2021.

Литература

1. Atala A., Allickson J. (ed.). Translational regenerative medicine.// Academic Press - 2014.

2. Sun T. et al. Microfluidic spun alginate hydrogel microfibers and their application in tissue engineering //Gels. – 2018. – Т. 4. – №. 2. – P. 38.

3. Bhatia S. N., Ingber D. E. Microfluidic organs-on-chips //Nature biotechnology. – 2014. – Т. 32. – №. 8. – P. 760-772.

4. Sousa D. et al. Nanotechnology in targeted drug delivery and therapeutics //Applications of Targeted Nano Drugs and Delivery Systems. – Elsevier, 2019. – P. 357-409.

5. Alrifaiy A., Lindahl O. A., Ramser K. Polymer-based microfluidic devices for pharmacy, biology and tissue engineering //Polymers. – 2012. – Т. 4. – №. 3. – P. 1349-1398