Исследование примесного ферромагнетизма в разбавленных магнитных сплавах

Кораблева А.Ю.1, Гумарова И.И.1,2, Гумаров А.И.1,2

Студент, 4 курс бакалавриата

1Казанский (Приволжский) федеральный университет, 
Институт физики, Казань, Россия

2Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского 
ФИЦ Казанский научный центр РАН, Казань, Россия

E-mail: alkorablewa@yandex.ru

Первые исследования примесного ферромагнетизма в сплавах палладий-железо были сделаны в работе [1]. Интерес к таким сплавам в наши дни связан с возможностью их использования в качестве слабой связи в сверхпроводящих гибридных структурах, перспективных для криоэлектроники [2].

В настоящее время большинство теоретических и экспериментальных работ по исследованию подобных систем посвящены изучению свойств сплавов с примесями железа. В работе [3] было показано, что расчеты в рамках теории функционала плотности (DFT) могут воспроизводить основные экспериментальные результаты, полученные для сплавов Pd1−xFex, где примесь Fe индуцирует ферромагнетизм в матрице Pd вплоть до низких концентраций (x = 0.03).

В настоящей работе были проведены ab initio исследования примесного ферромагнетизма в сплавах Pd1-xCox (x = 0.01-0.1) с использованием DFT. Расчеты магнитных свойств для таких систем показали, что примесные атомы кобальта оказывают значительное влияние на магнитные свойства матрицы палладия. Было установлено, что соседние с примесью кобальта атомы палладия приобретают существенную намагниченность, величина которой зависит от концентрации кобальта. Так, максимальная намагниченность для системы Pd1-xCox оказалась равной ~12 µB в расчете на атом примеси при концентрации x = 0.03, тогда как для наиболее изученного сплава Pd1-xFex максимальное значение намагниченности ~8 µB на атом железа при x = 0.07, где µB – магнетон Бора.

На следующем этапе было исследовано влияние взаимного расположения примесных атомов кобальта на возникающий магнитный момент системы. Было обнаружено, что намагниченность существенно зависит от положения атомов кобальта в матрице палладия, причем максимальная намагниченность наблюдается при равномерном распределении примеси.

Результаты расчетов были проверены с помощью эксперимента. А именно, была проведена имплантация ионов железа (Fe+) или кобальта (Co+) с различной дозой (определяет концентрацию примеси) в эпитаксиальные пленки Pd. Магнитные свойства имплантированных пленок Pd исследовались с помощью вибрационного магнитометра в диапазоне температур от 5 до 300 К. Установлено, что данные магнитометрии хорошо согласуются с расчетами ab initio: значения магнитных моментов для пленок Pd, имплантированных ионами Fe+ (или Co+), близки к расчетным значениям для соответствующих концентраций примеси.

Работа поддержана грантом РФФИ № 20-02-00981.

Литература

- Crangle, J.; Ferromagnetism in Pd-rich palladium-iron alloys // Philos. Mag. 1960, 5, 335–342.

- Esmaeili A, Yanilkin I.V, Gumarov A.I, Epitaxial growth of Pd1-xFex films on MgO single-crystal substrate // Thin Solid Films 2019, 669, 338-344.

- Piyanzina, I.; Gumarov, A.; Khaibullin, R.; Tagirov, L. Ab initio Investigation of Impurity Ferromagnetism in the Pd1−xFex Alloys: Concentration and Position Dependences // Crystals 2021, 11, 1257