Стабильность квантовых точек AgInS2/ZnS в буферных растворах

Оломская В.В., Душанькова А.В., Пономарева Т.С., Хитров М.С., Новикова А.С.

Студент, 1 курс магистратуры

Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского,

Институт химии, Саратов, Россия

E-mail: o-v-v99@mail.ru

В последнее десятилетие низкая токсичность, хорошая люминесцентная и коллоидная стабильность квантовых точек (КТ) состава I-III-VI2 способствует их перспективе применения для широкого спектра биомедицинских приложений [1,2]. Однако, любое изменение уровня pH в среде изменяет поверхностный заряд КТ из-за протонирования/депротонирования поверхностных функциональных групп на координационном поверхностном агенте КТ. В результате этого энергетический барьер между частицами разрушается, что может приводить к снижению коллоидной стабильности. В связи с этим целью работы являлось изучение влияния рН среды в физиологически значимых диапазонах для оценки применимости КТ AgInS2/ZnS в качестве флуоресцентной метки в анализе.

В работе был осуществлен водный “one-pot” синтез гидрофильных КТ AgInS2/ZnS, покрытых тиогликолевой кислотой в качестве стабилизатора поверхности. С помощью метода фракционирования КТ были разделены по размеру и цвету флуоресценции. Диапазон свечения составил от 620 нм для фракции № 1 до 548 нм для фракции № 9. Исследование влияния рН проводили с применением широко используемых буферных растворов в диапазоне рН 3.5-9.5. Для всех фракций КТ характерно изменение интенсивности флуоресценции (ФЛ) в зависимости от кислотности буферной среды. Фракция № 2 (λФЛ = 612 нм) оказалась наиболее коллоидно-устойчивой. Для нее оптимальной буферной средой с максимальной интенсивностью ФЛ была деионизированная вода (рН=5.2). Также незначительное снижение интенсивности ФЛ этой фракции наблюдалось в буферной среде 2-(N-морфолино)этансульфокислоты (рН=6.0) и натрий-боратном буфере (рН=8.5) на 2.9 % и 2.6 % соответственно. В случае сильнокислой среды рН=3.5 и сильнощелочной среды рН=14 наблюдалось наибольшее снижение интенсивности ФЛ на 40 % и 61 %, соответственно, сопровождавшееся сдвигом длины волны максимума ФЛ от исходной в красную область спектра на 26 нм в обоих случаях. Можно предположить, что происходит протонирование и депротонирование стабилизатора на поверхности КТ, что приводит к агломерации частиц в сильнокислой и сильнощелочной среде.

Таким образом, мы наблюдали оптическое поведение КТ AgInS2/ZnS в широком диапазоне pH. В наиболее физиологически значимом диапазоне рН=5.2-9.5 не наблюдается смещения пика эмиссии флуоресценции, и их интенсивность изменяется незначительно, вследствие чего, такие квантовые структуры могут быть использованы в качестве биометки в анализе.

Благодарности

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 21-73-00102)

Литература

1. Martynenko I. V., Litvin A. P., Purcell-Milton F., Baranov A. V., Fedorov A. V., Gun'Ko Y. K. Application of semiconductor quantum dots in bioimaging and biosensing // J. Mater. Chem. B. 2017. Vol. 5. P.6701-6727.

2. Пономарева Т.С., Новикова А. С., Абрамова А. М., Горячева О. А., Дрозд Д. Д.,. Строкин П. Д, Горячева И. Ю. Применение низкотоксичных квантовых точек нового поколения структуры I–III–VI2 в анализе // Журн. аналит. химии. 2022. Т. 77. С. 312-320.