Подбор растворителей для неводной реакции гальванического замещения в синтезе функциональных материалов

Леончук С.С.,1 Фальчевская А.С.1, Николаев В.А.,1 Виноградов В.В.1

Студент, 1 курс магистратуры

1Университет ИТМО,

химико-биологический кластер, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: leonchuk@scamt-itmo.ru

Сегодня реакция гальванического замещения с микро- и нано-частицами «жертвенных» металлов применяется как один из простых и удобных методов синтеза функциональных материалов – к примеру, полых металлических капсул или трубок [1, 2]. Однако средой для проведения подобных синтезов в абсолютном большинстве случаев выступает вода, в которой протекает множество побочных процессов (гидролиз, окисление растворенным кислородом, кислотный и щелочной катализ и др.), осложняющих контроль реакции.

Для решения этой проблемы важен поиск и подбор органических растворителей, способных послужить аналогами воды для проведения реакции гальванического замещения (РГЗ). Такие растворителя должны удовлетворять ряду важных требований, среди которых – высокая растворяющая способность, стабильность, высокая диэлектрическая проницаемость, электропроводность и способность к диссоциации электролитов. В последние годы набрали свою популярность такие «зеленые» растворители, как ионные жидкости – органические соли, температура плавления которых ниже комнатной. Такие расплавы применяются не только в органическом синтезе, но и в создании функциональных материалов [3]. Но их диэлектрическая проницаемость невелика, в связи с чем растворяющая способность неорганических солей металлов, применяемых для РГЗ. Мы предлагаем комбинировать ионные жидкости с полярными апротонными органическими растворителями (ДМСО, ДМФА и т.п.) для получения оптимальных свойств, необходимых для осуществления РГЗ в безводной среде.

В работе представлены результаты исследования РГЗ между коллоидами жидкого галлий-индиевого (GaIn) эвтектического сплава и хлоридами меди, серебра, кобальта, никеля, цинка, гадолиния, рутения, германия и железа в среде смесей диметилсульфоксида и наиболее популярных и хорошо изученных ионных жидкостей: [BMIM]BF4 (1-бутил-3-метилимидазолия тетрафторборат) и [BMIM]PF6 (1-бутил-3-метилимидазолия гексафторфосфат). Отмечены уникальные свойства данных смесей в ряде случаев. Методами сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), энергодисперсионного анализа (ЭДА), ИК-спектроскопии и рентгенофазового анализа (РФА) установлены фазовый, элементный и структурно-групповой состав синтезированных образцов (порошков), их морфология. Сделаны выводы и прогнозы на будущее в области функциональных материалов и РГЗ.

Литература

1. Falchevskaya A.S., Prilepskii A.Y., Tsvetikova S.A., Koshel E.I., Vinogradov V.V. Facile Synthesis of a Library of Hollow Metallic Particles through the Galvanic Replacement of Liquid Gallium // Chemistry of Materials. 2021. Vol. 33 (5). P. 1571-1580.

2. Liu Y., Zhou B., Liu S., Ma Q., Zhang W.-H. Galvanic Replacement Synthesis of Highly Uniform Sb Nanotubes: Reaction Mechanism and Enhanced Sodium Storage Performance // ACS Nano. 2019. Vol. 13 (5). P. 5885-5892.

3. Luo Q., Wei P., Huang Q., Gurkan B., Pentzer E.B. Carbon Capsules of Ionic Liquid for Enhanced Performance of Electrochemical Double-Layer Capacitors // ACS Applied Materials & Interfaces. 2018. Vol. 10 (19). P. 16707-16714.