Пористый анодный оксид алюминия, как мембрана для гомогенизации липосом

Ануфриев И.Е.1, Муратова Е.Н.2

1Студент, 4 курс бакалавриата;2асистент, кандидат технических наук

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ленина,

факультет электроники, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: ilya_anufriev_00@mail.ru

Идея использования липосом для целевой доставки лекарств в организм достаточно актуальна, в виду токсичности имеющихся препаратов, оказывающих много побочных действий на тело человека [1]. Экспериментально установлено, что наилучший размер липосом для пассивного транспорта внутри организма – от 100 до 200 нм. При таком размере они достаточно малы чтобы беспрепятственно передвигаться и не объединяются в агломераты.

Существует несколько способов для получения таких размеров, наиболее интересным является метод экструзии [2]. Суть метода заключается в пропускании липосомального препарата через мембранный фильтр с выбранным размером пор. Процесс идет под давлением с использованием специального оборудования − экструдера или подходящей индивидуальной установки. Побочным положительным эффектом является  фильтрация препарата от различных механических частиц и его стерилизация.

Одной из главных частей  экструдера является мембранный фильтр, через который проходят липосомы. На роль такого фильтра очень хорошо подходит мембрана из пористого анодного оксида алюминия (ПАОА). Они химически инертны, имеют пористую структуру с высокой степенью однородности, высокую прочность.

***

Данная работа рассматривает преимущества и недостатки использования данного метода для получения липосомальных препаратов, возможность создания и применения мембраны на основе ПАОА. В ходе выполнения работы была проведена разработка конструкции для экструзии в программе для 3D моделирования КОМПАС-3D.

Формирование мембран ПАОА проводилось методом электрохимического анодирования [3] в электролите на основе водного раствора ортофосфорной кислоты. Именно в нем получаются поры диаметром до 200 нм. После анодирования проводилось удаление нижнего слоя алюминия и его оксида, чтобы поры стали сквозными и могли пропускать через себя жидкость.

Литература

1. Барсуков Л.И. Липосомы // Соросовский образовательный журнал. – 1998. – № 10. – С. 2–9.

2. Дмитриева М. В. Метод экструзии в технологии получения липосом // Вестник ВГУ, серия: Химия. Биология. Фармация, 2020, № 3

3. Новые наноматериалы. Синтез. Диагностика. Моделирование. / Лабораторный практикум. Под ред. В.А. Мошникова, О.А. Александровой. Спб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2015. 248 с.

4.Наночастицы, наносистемы и их применение. Сенсорика, энергетика, диагностика»  / Монография. Под. ред. В.А. Мошникова, А.И. Максимова. СПб: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2020. 273с.

5.Vrublevsky I.A., Chernyakova K.V., Muratova E.N., Nalimova S.S., Moshnikov V.A. Thesorptionofwatermoleculesintheporesofanodicaluminafilmsduringaluminumanodizinginoxalicacid // AIP Conference Proceedings, 2021, vol. 2388, p.020039

6.Муратова Е.Н., Лучинин В.В., Мошников В.А., и др. Особенности формирования свободных наноразмерных пористых мембран оксида алюминия из фольги и новые области применения // Физика и химия стекла, 2017, Т.43, №2, С. 207-215. DOI: 10.1134/S1087659617020122