Получение и свойства высокоэнтропийных сплавов системы Fe-Cr-Ni-Mo-W

Гребенников И. К. 1,2, Клычевских Ю. А. 1,2, Михайлова А. В.1,2

Студент, 4 курс бакалавриата

1Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана,

факультет машиностроительные технологии, Москва, Россия

2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

Институт металлургии и материаловедения

им.А.А.Байкова РАН (ИМЕТ РАН), Москва, Россия
 E-mail: iv.grebennikov@yandex.ru

Повышенный интерес к высокоэнтропийным сплавам связан с их потенциально высокими конструкционными и функциональными свойствами. Один из перспективных способов получения высокоэнтропийных сплавов основан на методах порошковой металлургии. Применение различных технологий подготовки порошковых материалов и их холодное прессование для формирования компактных заготовок, последующая стадия высокотемпературного спекания потенциально позволит получать как заготовки сплавов нового химического состава, так и конечные изделия из новых сплавов.

Представленные данные являются результатами новой работой в ИМЕТ РАН в области получения и аттестации структуры, свойств высокоэнтропийных сплавов.

Целью данной работы является изучение процесса получения порошковых высокоэнтропийных сплавов системы Fe-Cr-Ni-Mo-W, анализ их свойств.

Для получения механической смеси были использованы элементные порошки Fe, Ni фракционным составом менее 71 мкм. Порошок хрома ПХ-1 имел фракционный состав менее 15 мкм. Тугоплавкие порошки W и Mo имели фракционный состав менее 20 мкм.

В соответствии с планом эксперимента шихту для прессования получали как методом механического перемешивания, так и механического размола в планетарной мельнице.

Для получения смесей 35, 30 масс.% Fe - 30 масс.% Cr  - 20 масс.% Ni - 10 масс.%  Mo - 10, 5 масс.% W использовали смеситель типа «пьяная бочка» марки Турбула. Время смешения 320 минут. А также планетарную мельницу Retsch PM-400 со стальными стаканами 500 мл и соотношением 1:5 массы порошка к размольным шарам диаметром 5.5 мм из стали ШХ-15. Время размола варьировали 1, 2.5 и 5 часов.

Прессование образцов осуществляй из полученной шихты в цилиндры диаметром 13.6 мм, а также на пресс-форме прямоугольного сечения 82.5 х 16.5 мм.

Далее проводили измерение плотности образцов (методом гидростатического взвешивания) и их спекание в среде аргона при температуре 1000 °С и 1200 °С. Финальная стадия спекания образцов была выполнена в вакуумной печи при температуре 1350 °С. Выполнили оценку кинетики изменения плотности в зависимости от температуры спекания, а также способа подготовки шихты. Выявили, что образцы после размола в течении 2,5 и 5 часов после спекания имеют максимальную плотность.

Для образцов прямоугольного сечения массой 98-100 г. Оценили твердость по методу Роквелла. После механического размола в течении 5 часов и спекания при температуре 1350 °С в течении 2 часов образцы показали HRC 48±2 и 43±2, соответственно для составов с 35 и 30 масс.% Fe. Плотность образцов достигает 91% от теоретической.

Полученные образцы пригодны для последующей операции горячей ротационной ковки с целью повышения плотности и подготовки цилиндрических образцов для изучения структуры и физико-механических свойств.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-29-00851, https://rscf.ru/project/22-29-00851/. Авторы выражают благодарность научному руководителю к.т.н. А. Ю. Иванникову.