Композитные наноструктуры на основе наностержней оксида цинка для газовых сенсоров

Пунегова К.Н., Коптелова В.А., Аубекеров К., Герасимова К.В.

Студент

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина), факультет электроники, Санкт-Петербург, Россия

E–mail: punegova.k@mail.ru

Газовые сенсоры на основе оксидных полупроводников хорошо зарекомендовали себя для обнаружения газов, опасных для человека (например, токсичных и взрывоопасных и др.) [1]. Оксид цинка обладает подходящими свойствами [2], но сенсорные характеристики большинства устройств на его основе не подходят для практического использования. Полупроводниковые оксидные нанокомпозиты, в том числе ZnO/Fe2O3, ZnO/SnO2 обладают лучшими сенсорными свойствами по сравнению с их компонентами [3]. Целью данной работы являлась разработка композитных наноструктур в системе Zn-Fe-O и Zn-Sn-O с улучшенными сенсорными характеристиками.

Первым этапом было получение наностержней оксида цинка гидротермальным методом [4,5]. Затем наностержни модифицировали в растворах солей олова и железа. Проведено сравнение сенсорного отклика полученных композитных структур и исходных наностержней оксида цинка к парам изопропилового спирта при рабочей температуре 150 °С и концентрации газа-реагента 1000 ppm.

Была определена оптимальная концентрация растворов, в которых проводили модифицирование наностержней оксида цинка для достижения наилучших газочувствительных свойств. Исследование показало, что модифицирование в растворе соли железа с оптимальной концентрацией привело к увеличению чувствительности образцов более чем в 10 раз. После модифицирования в растворе соли олова с оптимальной концентрацией чувствительность к парам изопропилового спирта увеличивается в 6 раз. В проведенных экспериментах многокомпонентные оксидные структуры обладают большей чувствительностью к парам изопропилового спирта, следовательно, при выбранных условиях синтеза на поверхности формируются центры, свойства которых дополняют друг друга, следовательно, адсорбционная способность  и каталитическая активность поверхности увеличиваются.

Литература

1. Bobkov A., Luchinin V., Moshnikov V., Nalimova S., Spivak Y. Impedance Spectroscopy of Hierarchical Porous Nanomaterials Based on por-Si, por-Si Incorporated by Ni and Metal Oxides for Gas Sensors // Sensors. 2022, V. 22. p. 1530.

2. Nalimova S.S., Kononova I.E., Moshnikov V.A., Dimitrov D.Tz., Kaneva N.V., Krasteva L.K., Syuleyman S.A., Bojinova A.S., Papazova K.I., Georgieva A.Ts. Investigation of the vapor-sensitive properties of zinc oxide layers by impedance spectroscopy // Bulgarian Chemical Communications. 2017, V. 49 (1). p. 121-126.

3. Налимова С.С., Максимов А.И., Матюшкин Л.Б., Мошников В.А. Современное состояние исследований в области синтеза и применения станната цинка // Физика и химия стекла. 2019, Т. 45(4). С. 311-325.

4. Bobkov A.A., Mazing D.S., Ryabko A.A., Nalimova S.S., Semenova A.A., Maksimov A.A., Levkevich E.A., Moshnikov V.A. Study of gas-sensitive properties of zinc oxide nanorod array at room temperature //2018 IEEE International Conference on Electrical Engineering and Photonics, EExPolytech 2018. Proceedings. 2018. p. 219-221.

5. Nalimova S.S., Ryabko A.A., Maximov A.I., Moshnikov V.A. Light-activation of gas sensitive layers based on zinc oxide nanowires // Journal of Physics: Conference Series. 2020. p. 012128.