Влияние легирования коррозионностойкой стали серебром и титаном на микротвердость слитков

Каплан М. А., Горбенко А. Д., Конушкин С. В., Насакина Е. О., Сергиенко К. В., Баикин А. С., Михайлова А. В., Иванников А. Ю.

Федеральное государственное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, 119334, Россия, Москва,

Ленинский проспект, 49

e-mail: mishakaplan@yandex.ru / mkaplan@imet.ac.ru

Область применения коррозионностойкой аустенитной стали все больше расширяется за счет высокого сопротивления коррозии и окислению, долговечности, высокой прочности и пластичности. Изделия из коррозионностойкой аустенитной стали используются не только в химической, нефтехимической, горнодобывающей промышленности, но и в продовольственном и бумажно-целлюлозном секторах экономики. Данный сплав прекрасно подходит для использования там, где необходима максимальная защита от коррозии, например, при изготовлении баков для коррозионных растворов, архитектурных сооружений, контактирующих с агрессивными средами, труб для пищевой промышленности и многого другого [1-6]. Особое значение аустенитная коррозионностойкая сталь имеет для медицины. Из нее изготавливаются медицинские инструменты и изделия. Однако, окружающая среда организма очень агрессивна для металлов и может вести к адсорбции протеина, образованию биопленки (прикрепление микроорганизмов / бактерий к поверхности материала), и коррозии или сама стать источником бактериального заражения [7]. Для повышения биосовместимости коррозионностойкой стали проводят легирование, наносят покрытие и многое другое. Недавние исследования показали, что добавление Ag и Ti в коррозионностойкие стали может придать им антибактериальные свойства, без необходимости модификации поверхности [8].

В данной работе были выплавлены 3 состава коррозионностойкой аустенитной стали (таблица 1). В состав №2 добавляли 0,2 мас. % Ag, в состав №3 - 0,5 мас. % Ag, а в состав №4 - 0,2 мас. % Ag и 0,5 мас. % Ti. Слитки подвергались гомогенизационному отжигу в вакууме 2 * 10-5 мм. рт. ст. при температуре 1050°С в течение 9 часов. Затем был проведен анализ микротвердости.

Талица 1. Химический состав

| Состав | C | Cr | Ni | Si | Mn | Mo | Ti | Ag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | 0,023 | 16,75 | 10,09 | 0,43 | 1,82 | 2,05 | 0 | 0 |
| №2 | 0,023 | 16,75 | 10,09 | 0,43 | 1,82 | 2,05 | 0 | 0,2 |
| №3 | 0,023 | 16,75 | 10,09 | 0,43 | 1,82 | 2,05 | 0 | 0,5 |
| №4 | 0,023 | 16,75 | 10,09 | 0,43 | 1,82 | 2,05 | 0,5 | 0,2 |

*Остальное Fe

Определение микротвёрдости происходило на микротвердомере ПМТ–3 по методу Виккерса. Результаты представлены на рисунке 1.

Рис.1. Микротвердость образцов в зависимости от легирования

Из результатов следует, что увеличение массовой доли серебра в составе слитка увеличивает микротвердость. Легирование стали 0,2 мас. % Ag увеличивает микротвердость на 3,8%, легирование стали 0,5 мас. % Ag увеличивает микротвердость на 7,6%, а легирование стали 0,2 мас. % Ag и 0,5 мас. % Ti увеличивает микротвердость на 17,7% в сравнении с составом №1.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-38-90238

Литература

- Колмаков А.Г., Иванников А.Ю., Каплан М.А., Кирсанкин А.А., Севостьянов М.А. Коррозионностойкие стали в аддитивном производстве // Известия вузов. Черная металлургия., 2021. Том 64. № 9. С. 619-650. DOI 10.17073/0368-0797-2021-9-619-650.

- Kirsankin, A. A., Kalaida, T. A., Kaplan, M. A., Smirnov, M. A., Ivannikov, A. Y., & Sevostyanov, M. A. Characterization of spherical stainless steel powders prepared by electric arc spraying process // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020, Volume 848, 012033, p.1-5 doi: 10.1088/1757-899X/848/1/012033

- Калайда Т.А., Кирсанкин А.А., Каплан М.А., Смирнов М.А., Севостьянов М.А. Сферические порошки коррозионностойких сталей, полученных методом газовой атомизации // Успехи в химии и химической технологии 2019, т. 33, №3 с. 31-33

- Smirnov M.A., Kaplan M.A., Kirsankin A.A., Kalaida T.A., Nasakina E.O., Sevostyanov M.A. Investigation of the properties of heat-resistant spherical powders // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2019, Volume 525, 012076 DOI:10.1088/1757-899X/525/1/012076

- Kaplan M.A., Kirsankin A.A., Smirnov M.A., Kalaida T.A., Baranov E.E., Ustinova Yo.O., Sevostyanov M.A. Properties of spherical stainless steel powders // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2019, Volume 525, 012075 DOI:10.1088/1757-899X/525/1/012075

- Smirnov M.A., Kaplan M.A.  and Sevostyanov M.A. Receiving finely divided metal powder by inert gas atomization // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2018, Volume 347, 012033 DOI:10.1088/1757-899X/347/1/012033

- Kaplan M A, Ivannikov A Yu, Gorbenko A D, Mikhailova A V, Kirsankin A A, Kalaida T A, Konushkin S V, Sevostyanov M A Investigation of the structure and mechanical properties of stainless steel alloyed with silver // Journal of Physics: Conference Series, 2021, Volume 1942, 012101, p. 1-5 doi: 10.1088/1742-6596/1942/1/012101

- Каплан М. А., Иванников А. Ю., Конушкин С. В., Насакина Е. О., Баикин А. С., Картабаева Б. Б., Горбенко А. Д., Колмаков А. Г., Севостьянов М. А. Исследование структуры, механических и антибактериальных свойств коррозионностойкой стали, легированной серебром и титаном // Доклады Российской академии наук. Химия, науки о материалах, 2022, Том 502, с. 41–49. DOI: 10.31857/S268695352201006X