Магнитные наночастицы FeRh для тераностики онкологических заболеваний

Королева Е. А.1, Кривошапкин П.В.1

Студентка, 1 год магистратуры

1Национальный исследовательский университет ИТМО, химико-биологический кластер, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: koroleva@scamt-itmo.ru

Актуальные исследования комбинированных методов локализированной диагностики и терапии рака продолжают развиваться. В настоящее время большое внимание привлекают наночастицы, обладающие уникальными магнитными свойствами. Данные системы могут применяться в комбинированной терапии рака, для повышения контрастности изображения магнитно-резонансной томографии (МРТ) и магнитной гипертермии. Примером таких наноматериалов являются магнитные наночастицы FeRh.

Магнитные наночастицы FeRh могут преодолеть серьезные проблемы гипертермии и применяться в комбинации с другими методами терапии онкологических заболеваний, например, фотодинамической терапии, радиосенсибилизации, а также таргетной доставкой лекарственных веществ. К уникальным свойствам магнитных наночастиц FeRh относят высокие показатели фактора увеличения дозы (DEF), который определяется как отношение доз в присутствии и в отсутствии НЧ и удельного коэффициента поглощения (SAR), определяющийся из отношения поглощаемой мощности к массе магнитных частиц [1].

Целью работы является синтез и характеризация магнитных наночастиц FeRh, способных повысить эффективности диагностики раковых опухолей методом МРТ, а также радиотерапию и магнитную гипертермию.

Получение образца наноразмерных частиц FeRh проводили полиольным синтезом, путем смешивания компонентов в необходимых количествах [2], далее обжигали в течение 1 часа, при 500 ºС, в токе аргона.

Исследование методом сканирующей электронной микроскопии подтверждает сферическую форму и наноразмерность частиц. Подтверждение структуры и состава проводили рентгеноструктурным анализом. Из рентгеноструктурного анализа видно, что данный образец действительно содержит FeRh. Полученный радиус наночастиц, рассчитанный по формуле Шеррера, составил 6,17 нм.

Далее, для повышения биосовместимости и предотвращения агрегации, полученные наночастицы покрывали PEG-400. Подтверждение покрытия проводили методом ИК-спектроскопии.

Таким образом, были получены биосовместимые наночастицы FeRh, которые могут применяться в комбинированной терапии рака с помощью магнитной гипертермии и радиотерапии, а также его МРТ диагностики.

Список литературы:

- Davydov A. S. et al. Promising magnetic nanoradiosensitizers for combination of tumor hyperthermia and x-ray therapy: Theoretical calculation //Journal of Applied Physics. – 2021. – Т. 129. – №. 3. – С. 033902.

- Jia, Z., Harrell, J. W., & Misra, R. D. K. (2008). Synthesis and magnetic properties of self-assembled FeRh nanoparticles. Applied Physics Letters, 93(2), 022504.