Структурные особенности и механические характеристики слоистого композиционного материала TiB/TiAl/Ti, синтезированного методом свободного СВС-сжатия

Бажина А.Д.,1 Чижиков А.П.,1 Константинов А.С.,1 Антипов М.С.,1 Бажин П.М.1

Аспирант, 3 год обучения

1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения им. А.Г. Мержанова Российской академии наук, Лаборатория пластического деформирования материалов, Черноголовка, Россия

E-mail: arina@ism.ac.ru

Многие проблемы сплавов TiAl, ограничивающие их широкое практическое применение, связаны с низкой пластичностью, пониженной вязкостью разрушения, плохой жаропрочностью и т.д. Стратегии улучшения свойств TiAl для практического применения в последние годы вызвали большой интерес [1]. В последнее время, TiB рассматривается как совместимый и термохимически стабильный армирующий материал для интерметаллида TiAl с целью улучшения его физико-механических характеристик [2].

В данной работе для получения многослойных композиционных материалов TiB/TiAl/Ti предложено использование метода свободного СВС-сжатия, сочетающего процессы СВС в режиме горения и последующего высокотемпературного сдвигового деформирования продуктов синтеза [3].

Полученный композит на основе TiB/TiAl/Ti имеет макрослойную структуру, состоящую из 3 основных слоев, соответствующих различным фазовым и структурным составляющим. При свободном СВС-сжатии были сформированы благоприятные условия для получения качественного соединения между керамическим слоем Ti-B и интерметаллидным слоем Ti-Al, а также интерметаллидным слоем Ti-Al и α-Ti. Образование диффузионных границ между керамическим (TiB) и интерметаллидным (TiAl, Ti3Al) слоями протекает по жидко/твердофазному механизму, что позволяет повысить адгезионную прочность этих слоев.

Измерения показали, что на поверхности многослойного композита значения твердости (1080 HV) и микротвердости (14,1 ГПа) наибольшие, что подтверждает наличие упрочняющей фазы TiB, которая эффективно препятствует распространению трещин и укрепляет границы зерен. По сравнению с чистым интерметаллидом TiAl, значения данных характеристик на поверхности слоистого композита увеличились более чем в 2,3 раза. Коэффициенты интенсивности напряжений для трещин перпендикулярно и параллельно расположенным микрослоям составили: 3,3 и 10,1 МПа · m1/2. Установлено, что в процессе свободного СВС-сжатия, происходит ориентация керамических (TiB) и интерметаллидных (TiAl, Ti3Al) микрослоев вдоль направления течения материала. Ориентация микрослоев в интерметаллидном слое оказывает существенное влияние на механизм распространения трещин и позволяет снизить коэффициент интенсивности напряжений в 3 раза.

Литература

1. Qiu F., He Y., Zhu L., Shu S.L., Hu W., Zhan C.H., Jiang Q.C. Microstructure and compression properties of in situ dual phase nanosized (TiB2–Ti5Si3)/TiAl matrix composites fabricated by combustion synthesis and hot press consolidation // Powder Metall. 2015. Vol. 58. P. 235–240.

2. Wei L., Yi Y., Jie L., Yan Z., Ming L., Shifeng W., Qingsong W., Chunze Y., Yusheng S. Enhanced nanohardness and new insights into texture evolution and phase transformation of TiAl/TiB2 in-situ metal matrix composites prepared via selective laser melting // Acta Mater. 2017. Vol. 136. P. 90–104.

3. Bazhin P.M., Konstantinov A.S., Chizhikov A.P., Pazniak A.I., Kostitsyna E.V., Prokopets A.D., Stolin A.M. Laminated cermet composite materials: The main production methods, structural features and properties (review) // Ceram. Int. 2021. Vol. 47. Issue 2. P. 1513–1525.