Керамические материалы в системе CaО-SO3-P2O5 на основе порошковых смесей,

включающих монетит CaHPO4 и полуводный гипс CaSO4•0,5H2O

Хасанова С.С. 1, Лукина Ю.С. 2, Сафронова Т.В.3

Студентка, 1 г/о магистратуры

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Факультет наук о материалах, Москва, Россия

2Российский химико-технологический университет им. Д.И.Менделеева, Москва, Россия

3Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

E-mail: khasanova.sabiya@mail.ru

Целью данной работы являлось получение керамических материалов системе CaО-SO3-P2O5 термообработкой образцов цементного камня, полученных из порошковой смеси, включающей монетит CaHPO4 и полуводный гипс CaSO4•0,5H2O.

Порошковую смесь для получения образцов цементного камня готовили из полуводного гипса CaSO4•0,5H2O и монетита СаНРО4 при следующих массовых соотношениях компонентов СаНРО4/CaSO4.•0,5H2O (маркировка образцов указана в скобках): 20/40 (20m/80s); 40/50 (40m/60s), 60/40 (60m/40s) и 80/20 (80m/20s). К порошковой смеси добавляли воду при массовом соотношении вода/порошок равном 0,5. Формование проводили с использованием латексной формы, позволяющей получать образцы 30х10х10 мм. Сформованные из суспензий (паст) образцы после твердения и сушки в течение недели при комнатной температуре обжигали при различных температурах в интервале 900-1100оС.

По данным РФА, образцы цементного камня, полученные из гомогенизированных порошковых смесей с разным соотношением исходных компонентов, содержали CaSO4•0,67H2O и CaHPO4. Реакция (1) отражает формирование фазового состава образцов цементного камня.

CaSO4•0,5H2O+0,17H2O=CaSO4•0,67H2O (1)

Фазовый состав образцов керамики после обжига при различных температурах по данным РФА представлен в таблице 1.

Таблица 1. Фазовый состав образцов керамики после обжига при различных температурах по данным РФА

| маркировка образцов | Т обжига, оС |
| --- | --- |
|  | 900оC | 1000оC | 1100оC |
| 20m/80s | CaSO4 |
| 40m/60s | CaSO4/Ca3(PO4)2 | CaSO4/-Ca3(PO4)2 |
| 60m/40s | -Ca3(PO4)2/-Ca2P2O7/CaSO4 | -Ca3(PO4)2/-Ca2P2O7 |
| 80m/20s |  |  |

Реакции (2), (3) и (4) отражают формирование фазового состава керамических материалов.

CaSO4*0,67H2O=CaSO4+0,67H2O (2)

2CaHPO4=Ca2P2O7+H2O (3)

CaSO4+Ca2P2O7=Ca3(PO4)2+SO3 (4)

Фазовый состав полученных керамических материалов в системе представлен биосовместимыми и биорезорбируемыми фазами сульфата кальция ангидрита CaSO4, -пирофосфата кальция -Ca2P2O7 и -трикальцийфосфата -Ca3(PO4)2. Полученные материалы могут быть рекомендованы для лечения дефектов костной ткани с использованием методов регенеративной медицины.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 20-03-00550.