Локализация механизмов коррозии сварных соединений аустенитных сталей по вариантам расположения границ дендритов

Васильева Ираида Владимировна

Студент, 1 курс магистратуры

Казанский национальный исследовательский технический университет им.                  А.Н. Туполева, институт авиации, наземного транспорта и энергетики, Казань, Россия

E-mail: vasilieva_iraa@mail.ru

Процесс деградации металла может развиваться эквидистантно поверхности фронта коррозии или по нормали (рис.1). Коррозия в СШ развивается по следующим схемам и механизму протекания (рис.2): разворот и повреждение единичных ферритных границ дендритов 1-го и 2-го порядка и их пучков под действием градиентов значений отрицательных электрохимических потенциалов с последующим растворением [1].

Рис. 1 Изменение направления ферритных границ зерен аустенита в линию (а), вычленение - оторочка аустенита границами «на кольцо» (б), направление границ зерен эквидистантно поверхности фронта коррозии (в)   (ЦД шк.0,01мм)

а  б

Рис.2 Направления и комбинация ферритных границ зерен аустенита в линию или пучок (а);оторочка единичных дендритов аустенита растворением ферритных границ 2-го порядка (б)  (ЦД шк. 0,02мм)

Вычленение веток аустенитных дендритов  осуществляется путем растравления ферритных границ 1-го порядка (рис.1, б и рис.2, б), посредством оторочки аустенитных зерен растравливанием границ дендритов 2-го порядка. Отторжение их от массива металла СШ со структурой аустенита и вторичных фаз развивает деградацию (коррозию) СШ аустенитной стали по фронту [2,3]. Результаты развития процесса подповерхностной и поверхностной ЭХК (в варианте оторочки и отторжения дендритов аустенита) в виде остатков частиц деградированного аустенита (γд) в продуктах коррозии приведены на (рис.1, б и рис.2, а, б).

Литература

- Ф.И. Муратаев, А.В. Евлампьев, Т.А. Муратаев Анализ причин стресс-коррозии аустенитных сталей и сварных соединений // Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева 2021. №1.С. 76–81.

- Муратаев Ф.И., Мухамадеев И.М. Металлография коррозионного растрескивания сталей // Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева 2020. Т. 76. №3. С. 49-55.

- Муратаев Ф.И., Загидуллин А.Д. Обеспечение стойкости сварных соединений аустенитных сталей к межкристаллитной коррозии// Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева, 2019. №2. С. 45-50.

# Text boxes

в

а

б

в

а

в