Синтез и изучение тонких пленок системы AlSb-MnSb как перспективный материал для создания устройств спинтроники

Джалолиддинзода Мухаммадюсуф1, Маренкин Сергей Федорович1,2

Аспирант, 2 год обучения

1Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»,

Факультет институт новых материалов и нанотехнологий, Москва, Россия

2 Россия, Институт общей и неорганической химии им. Н.С.Курнакова РАН

Профессор, д.х.н

E–mail: muhammad.9095@mail.ru

Целью данной работы является, синтез и изучение пленочных образцов композита AlSb-MnSb. Проведение комплексного изучения данного композита является одним из  этапов  создания маргнитогрануллировнных структур, основанные на нановключениях мягкого и твердого ферромагнетиков в полупроводниковой  матрице [1].  Таким структурам уделяется значитаельное внимаение,  они рассматриваются  как аналог спиновых вентилей на основе мультислоев. Они также способны сохранять спиновую поляризацию, и существеено изменять сопративления под  действиям  внешнего магнитного поля. Это  важно для  функционировании магнитных транзисторов и диодов. В магнитополупроводниковых наноструктурах  также наблюдается  необычные магнитооптические (МО) эффекты [2], за счет чего расширяется область  их применения . Поэтому актуальной задачей является изучение особенностей взаимодействия в  таких структурах на основе систем ферромагнетик-полупроводник, в часности AlSb – MnSb.

В качестве способа синтеза магнитогранулированной  структуры AlSb - MnSb, был разработан оригинальный метод,  заключающейся в том, что в условиях высокого вакуума (10-4 Па) поочередно наносились тонкие пленки Al, Mn и Sb на подложке из диэлектрического материала, затем  они  отжигались при температуре 470 ℃ – 540 ℃. Этот способ позволил получить иновационный материал, состоящий из широкозонного полупроводника (~ 1,6 Эв) антимонида алюминия – AlSb [3] и ферромагнетика антимонида марганца (MnSb) с температурой Кюри ~ 585 K [4].

Для  оптимизировации экспкриментов  по режимам  нанесения пленок, был проведен расчет плотностей потоков испарения и конденсации алюминия, марганца и сурьмы (рис. 1 - а и б). Результаты расчета были сравненны с экспериментом. Эксперимент проводили в высоковакумных установках. Как показал РФА (рис.2), пленки после отжига состояли из соединений AlSb  и  MnSb   стехиометрического состава.

Рис. 1. Плотность потоков конденсации паров (Jk) составляющих элементов от расстояния (L) между подложкой и испарителем: а для Mn и Sb; б для Al и Sb

.

Рис. 2. Диффрактограмма отоженных пленок AlSb-MnSb на ситалловой подложке

Согласно представленной дифрактограмме, наблюдаются пики свойственные антимониду алюминия (AlSb) и антимониду марганца (MnSb).  Было отмечено, что синтез с образованием соединений  усиливался при повышении температуры отжига вплоть до 470°С.

Данная работа финансируется грантом РНФ 21-73-20220.

Литература

1. Маренкин С.Ф., Изотов А.Д., Федорченко И.В., Новоторцев В.М. Синтез магнитогранулированных структур в системах полупроводник-ферромагнетик // Журнал Неорганической Химии. 2015. Том. 60. № 3. с. 343–348.

2. Буравцова В.Е., Ганьшина Е.А., Гущин В.С., Касаткин С.И., Муравьёв А.М., Плотникова Н.В., Пудонин Ф.А. Магнитные и магнитооптические свойства многослойных наноструктур ферромагнетик–полупроводник // Физика твердого тела. 2004. Том. 46. Вып. 5. С. 864-874.

3. Ril’ A. I., Kochura A.V., Marenkin S.F., Vasil’ev M.G. Aluminum Antimonide Thin Films: Structure and Properties // Journal of Inorganic Chemistry. 2018. Vol. 63. No. 9. P. 1117–1121.

4. Jaloliddinzoda M., Marenkin S. F., Ril’ A. I., Vasil’ev M. G., Izotov A. D., Korkin D. E. Synthesis of bulk crystals and thin films of the ferromagnetic MnSb // Condensed Matter and Interphases. 2021. Vol. 23. No. 3. P. 387–395.

# Text boxes

б

а