Применение клеток микроорганизмов, как шаблонов для получения золь-гель материалов с большой удельной площадью поверхности

Рыбочкин П.В.

аспирант

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Тульский государственный университет, естественнонаучный институт, Тула, Россия

rybochkin.pavel.vl@mail.ru

Компонентом антисептического средства может являться некий материал носитель, из которого постепенно происходит выделение активного вещества. Для синтеза биологически безопасного материала с низкими затратами энергии используют золь-гель метод. Эффективность сорбента определяется свойствами его поверхностности.

Было высказано предположение, что использование клеток в качестве «шаблонов» при синтезе может привести к образованию поверхности материала с большим количеством пор и увеличенной удельной площадью. Основным используем компонентом в синтезе является тетраэтоксисилан, для увеличения количества пор и гидрофобности поверхности используют вещества с алкильным заместителем, метилтриэтоксисилан [1]. В эксперименте использовали алкоксисилан и алкилалкоксисилан и клетки микроорганизмов при основном катализе, дрожжей и/или бактерий. Кремнийорганическая золь-гель матрица не токсична, биологически инертна [], что делает безопасной для использования в качестве сорбента-носителя антисептика. Для анализа удельной площади поверхности и распределения пор в синтезируемом материале удобно использовать метод низкотемпературной адсорбции азота. На основе полученных данных можно сделать вывод о зависимости между особенностями структуры кремнийорганической золь-гель матрицы и условиями её синтеза [3, 4].

Показано, что при синтезе кремнийорганических золь-гель матриц с применением живых клеток микроорганизмов образуется мезопористый материал. При совместном использовании дрожжевых и бактериальных клеток материал обладает большой площадью поверхности, чем в случае применения только бактериальных клеток. Максимальная площадь поверхности у образцов полученных с использованием дрожжевых клеток.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках государственного задания по теме «Синтез таргетных биологически активных ионных соединений и новых биокомпозитных материалов».

Литература

1. Lavrova D. G. Impact of hydrophilic polymers in organosilica matrices on structure, stability, and biocatalytic activity of immobilized methylotrophic yeast used as biofilter bed / D. G. Lavrova, O. A. Kamanina, P. V. Rybochkin V. A. Alferov, A. V. Machulin, A. I. Sidorov, O. N. Ponamoreva // Enzyme and Microbial Technology, 2021. –Vol. 150. 109879.

2. Kamanina O. A. Application of organosilicate matrix based on methyltriethoxysilane, PVA and bacteria Paracoccus yeei to create a highly sensitive BOD / O. A. Kamanina, P. V. Rybochkin, V. A. Arlyapov, D. G. Lavrova, E. A. Podsevalova, O. N. Ponamoreva // 3 Biotech, 2021. –Vol. 11, -№ 331, https://doi.org/10.1007/s13205-021-02863-z

3. Карнаухов А. П. Адсорбция. Текстура дисперсных и пористых материалов. Новосибирск, 1999. – 470 с.

4. Mel’gunov M.S. Direct method for evaluation of BET adsorbed monolayer capacity / M. S. Mel’gunov, A. B. Ayupov // Microporous and Mesoporous Materials. Elsevier Ltd, 2017. – Vol. 243. – P. 147-153. DOI: 10.1016/j.micromeso.2017.02.019