«Композиционные материалы на основе алкилфосфатов кальция и гидрогелей со макропористой архитектурой»

Тихонов Андрей Александрович

студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: andytikhon94@gmail.com

В последние 50 лет алкилфосфатные производные, такие как диалкилфосфаты, моноалкилфосфатидилэтанол амины и моноалкилфосфохолины стали важными соединениями, применяемыми в пищевой химии, медицинской химии, супрамолекулярной химии и геохимии. Одним из интересных аспектов использования моноалкилфосфатов является модификация поверхности неорганических материалов, таких как гидроксиапатит (ГАП) или титановых имплантатов. Обладая слоистой структурой, такие фосфаты потенциально могут армировать различные гидрогелевые каркасы, служить средством доставки лекарственных средств за счет высокой сорбционной емкости, а наличие кальция и фосфора в составе может способствовать лучшей остеоинтеграции материала при введении в поврежденные участки костной ткани.

Таким образом, цель работы – разработка композиционных материалов на основе наполненных алкилфосфатами кальция гидрогелей для их персонализированного использования при реконструкции костной ткани, обладающих а) достаточной эластичностью для плотного заполнения костного дефекта сложной формы и прочностными характеристиками, допускающими различные механические воздействия на материал в ходе предоперационной подготовки; б) архитектурой, обеспечивающей остеокондуктивность - прорастание костной ткани внутрь имплантата.

Синтезированы порошки алкилфосфатов и алкилфосфатов кальция с различной длиной алкиленовой цепи: бутил, октил и додецил. Изучена стабильность фазового состава в среде реагентов, используемых для синтеза гидрогелей на основе полиэтиленгкликоль диакрилата. Морфология и фазовый алкилфосфатов кальция не изменяется в течение по меньше мере 7 суток. Наибольшую гидрофобность показал порошок додецилфосфата кальция. Подобран состав суспензии для фотополимеризации и изучено влияние отдельных компонентов (воды, фотоинициатора, доли наполнителя) на основные характеристики фотосуспензии: фоточувствительность и критическую энергию полимеризации. Напечатаны композиты со структурой гироида с заданной пористостью 70% и размером каналов пор не более 1,5 мм, перспективных с точки зрения проницаемости для восстановления поврежденных участков костной ткани

Работа выполнена при поддержке РФФИ № 20–33-90303 с использованием оборудования, приобретенного за счет Программы развития Московского университета.