Особенности исследования многостенных углеродных нанотрубок

методами РСА и ПЭМ

Поздеева Т.Ю.,1 Архипова Е.А.,2 Лаптева Ю.А.3

Аспирант, 4 год обучения, м.н.с.

1Пермский национальный исследовательский политехнический университет,

Пермь, Россия;

2Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия;

3Пермская научно-производственная приборостроительная компания, Пермь, Россия.

E-mail: pozdeevatu@gmail.com

В работе показана взаимосвязь расчетных методов рентгеноструктурного анализа и просвечивающей электронной микроскопии (далее ПЭМ) при подсчете числа слоев (далее Nlr) многостенных углеродных нанотрубок (далее МУНТ) торговой марки «Таунит-М» («НаноТехЦентр», г. Тамбов).

Для исследования методом ПЭМ использовали микроскоп JEOL JЕМ 2100F UHR/Cs. Перед исследованием МУНТ были диспергированы в УЗ - ванне «Сапфир» («НПО Сапфир») в этиловом спирте в течение 5 минут. Полученную суспензию наносили на медную сетку, покрытую полимером. Регистрация снимков осуществлялась с ускоряющим напряжением 200 кВ.

В ранее проведенной работе [1] на рентгеновском дифрактометре ДРОН( 3 были исследованы суспензии МУНТ в различных средах. По полученным расчетам было установлено, что значение ОКР (Lc, Ǻ, - области когерентного рассеяния) и межслоевого расстояния (d002) позволяют производить расчет среднего Nlr и внутреннего диаметра (при известном внешнем) без использования ПЭМ. Результаты расчетов для диспергированных МУНТ показали, что среднее Nlr лежит в пределах от 9 до 13 [1].

С целью подтверждения данной теории были проведены исследования с использованием метода ПЭМ, которые показали, что расчеты, используемые на основе данных рентгеноструктурного анализа (РСА), являются достоверными (рисунок 1). Для статистического анализа было отснято 45 снимков ПЭМ при различных увеличениях и степени контрастирования с разных участков. В серии микрофотографий встречаются МУНТ с Nlr как меньше вышеуказанного интервала, так и с большим, однако превалирующее число МУНТ имеет Nlr от 9 до 13 (рис. 1).

Рис. 1. Снимки ПЭМ многостенных углеродных нанотрубок

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 20-33-90085).

Литература

- Порозова С.Е., Поздеева Т.Ю., Вохмянин Д.С., Лаптева Ю.А. Влияние гидрофильных сред на характеристики диспергируемых многостенных углеродных нанотрубок // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Машиностроение, материаловедение. 2020. Т. 22. No. 2. С. 23–30. DOI: 10.15593/2224-9877/2020.2.03.