Металлокерамические материалы на основе TiC-NiCr полученные в условиях, сочетающих процессы горения и высокотемпературное сдвиговое деформирование

Антипов М.С.,1 Бажин П.М.,1 Бажина А.Д.,1 Константинов А.С.1

Аспирант, 1 год обучения

1 Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения им. А.Г. Мержанова Российской академии наук, Черноголовка, Россия

E-mail: mora1997@mail.ru

Материалы на основе TiC-NiCr обладают повышенными физико-механическими свойствами (твердость, микротвердость, прочность на сжатие и изгиб, ударная вязкость и др.) по сравнению с аналогичными сплавами на безвольфрамовой основе. Металлокерамические материалы на основе TiC-NiCr применяются в виде защитных покрытий и в областях машиностроения, авиа- и судостроения для изготовления деталей и узлов, работающих в зонах повышенного износа, а также в медицине – для изготовления имплантат.

Для получения изделий из металлокерамических материалов наиболее известными методами в порошковой металлургии являются литье и высокотемпературное спекание. Данные технологии имеют ряд своих достоинств, недостатков и ограничений по применимости.

К энергоэффективным методам получения металлокерамических материалов на основе TiC-NiCr можно отнести метод самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) [1], сущность которого заключается в проведении экзотермической реакций в режиме послойного распространения волны горения с образованием продуктов горения в виде соединений. Однако метод СВС позволяет получать лишь порошки, которые необходимо в дальнейшем консолидировать. Для получения компактных материалов с минимальной пористостью перспективными являются методы, сочетающие процессы горения и высокотемпературное сдвиговое деформирование, которые реализуются в условиях свободного СВС-сжатия и СВС-экструзии [2].

В настоящей работе была изучена формуемость материалов на основе TiC- (5-50 масс. %) NiCr. Изучение формуемости проводили в условиях, сочетающих процессы горения и высокотемпературное сдвиговое деформирование методом свободного СВС-сжатия.  За критерий формуемости была взята степень деформации материала, как отношение площади поперечного сечение конечного деформируемого материала к площади поперечного сечения исходной шихтовой заготовки. Применение связки нихрома обеспечивает пластичность материала при деформировании, а также при синтезе взаимодействует с исходными компонентами с образованием новых упрочняющих фаз. Определено, что состав TiC-30 масс. % NiCr обладает наилучшей формуемостью по сравнению с другими составами. Далее методом СВС-экструзии были получены длинномерные стержни из материалов на основе состава TiC-30 масс. % NiCr.  Изучены особенности фазового состава, строения и физико-механических характеристик полученных материалов. Показано, что они обладают твердостью до 68 HRC, микротвердостью до 13,5 ГПа и пределом прочности на изгиб до 1800 Н/мм2.

Работа выполнена по гранту Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых - докторов наук № МД-2909.2021.4.

Литература

1. Chizhikov A.P., Konstantinov A.S., Bazhin P.M. Self-Propagating High-Temperature Synthesis of Ceramic Material Based on Aluminum-Magnesium Spinel and Titanium Diboride // Russ. J. Inorg. Chem. 2021. V. 66. № 8. P. 1115-1120. Doi 10.1134/S0036023621080039

2. Antipov M. S., Chizhikov A. P., Konstantinov A. S., Bazhin P. M. Sintered Material Based on Titanium Carbide to Increase the Service Life of Slide Gates // Refract. Ind. Ceram. 2021. V. 62. № 2. P. 208-211. doi:10.1007/s11148-021-00584-7