Структура твердых растворов манганит лантана – ниобат лития

Рудский Д.И., Вебер С.С., Бабенко А.А.

Аспирант, 2 курс

Южный федеральный университет

научно-исследовательский институт физики, Ростов-на-Дону, Россия

E-mail:rudskiy@sfedu.ru

В последние годы не ослабевает интерес к исследованию материалов на основе LaMnO3, проявляющих свойства гигантской магнеторезистивности. Особый интерес вызывают составы твердых растворов типа (1-x)LaMnO3 – xABO3 с x = 0.3; 0.5; 0.7, где A – двух- или трехвалентные ионы, B – d-элементы. В нашей работе изучались твердые растворы (1-x)LaMnO3 – xLiNbO3.

В настоящей работе приведены результаты структурных исследований составов системы (1-x)LaMnO3 – xLiNbO3 с x = 0.3; 0.5; 0.7. Эти составы получены методом двухступенчатого твердофазного синтеза последовательным обжигом при температурах Т1 = 780 °С (4 час.), Т2 = 1000 °С (4 час.). В качестве исходных компонентов использовались: оксиды марганца (Mn2O3) и ниобия (Nb2O5), гидроксид La(OH)3, карбонат лития Li2CO3.

Образцы изучались при комнатной температуре методоми РСА и РФА на дифрактометре ДРОН-3М (CuKα–излучение, Ni фильтр, метод θ – 2θ. Рентгендифракционные профили получены в интервале углов 20 ≤ 2θ ≤60 ° (Δ2θ = 0.02 град., τ = 2 с. В таблице 1 приведены результаты обработки рентгендифракционных профилей.

Таблица 1. Структурные параметры составов системы (1-x)LaMnO3 – xLiNbO3

| После T1 = 780 °C | После T2 = 1000 °C |
| --- | --- |
|  | x = 0.3 | x = 0.5 | x = 0.7 |  | x = 0.3 | x = 0.5 | x = 0.7 |
| Фаза типа ильменита R3c | a = 5.159 с = 13.905 (24 %) | a = 5.163 с = 13.847 (35 %) | a = 5.153 с = 13.830 (50 %) | Фаза типа ильменита R3c | – | a = 5.150 с = 13.838 (11 %) | a = 5.156 c = 13.853 (48 %) |
| La(OH)3 | (70 %) | (60 %) | (45 %) | LaNbO4 | (63 %) | (78 %) | (52 %) |
| La2O3 | (6 %) | (5 %) | (5 %) | LiMn2O4 | (17 %) | (11 %) | – |
|  |  |  |  | Фаза типа перовскита Pnma | a = 5.487 b = 7.766 c = 5.509 (20 %) | – | – |
| Rp, % | 3.46 | 3.24 | 2.79 | Rp, % | 4.63 | 4.18 | 3.89 |

Установлено, что в твердых растворах (1-x)LaMnO3–xLiNbO3 после отжига при температуре T1 существует фаза типа ильменита, характерная для ниобата лития. После отжига при температуре T2 область существования фазы ильменитного типа сдвигается к большим значениям x. При этом в составе с x = 0.3 эта фаза отсутствует вообще, а в составах с x = 0.5 и x = 0.7 ее содержание уменьшается по сравнению с их содержанием в образцах после первого отжига. Вместе с тем в составе с x = 0.3 после второго отжига обнаруживается фаза типа перовскита. Наблюдаемые фазовые изменения связаны с тем, что La(OH)3 переходит в La2O3 при температурах порядка 1000 °C. Такому переходу соответствует образование фаз LaNbO4 и LiMn2O4. Образование твердого раствора (La0.7Li0.3)(Mn0.7Nb0.3)O3 с ильменитового типа структурой подтверждается увеличением объема ABO3 по сравнению с объемом чистого LiNbO3. Переход фазы ильменита в фазу перовскита сопровождается увеличением объема перовскитовой ячейки, приходящейся на одну формульную единицу ABO3.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ (Государственное задание в сфере научной деятельности научный проект № 0852-2020-0032) , (БАЗ0110/20-3-07ИФ).