Исследование гомогенности и распределение химических элементов на поверхности многокомпонентных материалов методом микро-РСФА

Галатова А.О.

Аспирант, 1 года обучения

Южный федеральный университет,

физический факультет, Ростов-на-Дону, Россия

E-mail: anastasia.galatova@mail.ru

Метод поиска МО заключается в предварительной аппроксимации ее граничных поверхностей плоскостями, дальнейшем уточнении формы и протяженности, выявлении зон оптимальных сочетаний параметров.

Основной проблемой при изготовлении многокомпонентных сегнетокерамик, в состав которых входят свинец и ниобий, является образование уже на стадиях первого синтеза кроме основной перовскитовой фазы примесной со структурой типа пирохлора Pb2Nb2O7, количество которой может увеличиваться при последующих термообработках, в том числе, в процессе спекания при температурах, обеспечивающих высокоплотность образцов[1]. Одной из причин этого может выступать несоответствие размеров, входящих в состав ТР катионов условиям изоморфизма: разность ионных радиусов (ΔR) не должна превышать 15% относительно меньшей величины и разность электроотрицательностей (ΔЭО) должна быть не более 0.4 по Полингу[2]. Полной растворимости компонентов в этих квазибинарных разрезах МС нам удалось достичь только путем правильного выбора условий приготовления керамик.

Учитывая, что в Pb- содержащих системах ТР на основе PZT уже в 5-ти компонентных средах наблюдалось ухудшение электрофизических параметров за счет разупорядочения структуры из-за нарушения трансляционной симметрии кристаллической решетки при введении в нее инородных ионов, представляло интерес проследить, как меняется степень однородности структуры (прежде всего, элементного состава), от которой, во многом, зависит формирование макрооткликов (диэлектрических, пьезоэлектрических, сегнетоэластических и др.) [3], что и было сделано в настоящей работе.

На рентгеновском спектрометре М4 Tornado (Bruker) отработана методика микро-рентгенофлуоресцентного анализа для исследования микронеоднородностей пьезокерамических материалов. Выполнено экспериментальное исследование группы гетерогенных мезоскопически-неоднородных, многокомпонентных образцов, получены данные распределения химических элементов на поверхности. С помощью математической статистики определена степень гетерогенности химического состава элементов, входящих в состав исследуемых многокомпонентных систем.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ (Государственное задание в сфере научной деятельности научный проект № 0852-2020-0032), (БАЗ0110/20-3-07ИФ).

Литература

1. Фесенко Е.Г., Данцигер А.Я., Разумовская О.Н. Новые пьезокерамические материалы. Изд-во РГУ, 1983. –156 c.

- Данцигер А. Я., Разумовская О. Н., Резниченко Л. А. и др. Многокомпонентные системы сегнетоэлектрических сложных оксидов: физика, кристаллохимия, технология. Аспекты дизайна сегнетопьезоэлектрических материалов. - Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ, 2001, 2002. Т. 1, 2. - 800 с.

- L.A. Reznichenko, I.A. Verbenko, L.A. Shilkina, A.V. Pavlenko, S.I. Dudkina, I.N. Andryushina, K.P. Andryushin, A.G. Abubakarov, T.V. Krasnyakova, Binary, Ternary and Four-Component Systems Based on Sodium Niobate: Phase Diagrams of States, the Role of the Number of Components and Defectiveness in the Formation of the Properties, Springer Proceedings in Physics. V. 207 (2018) 3-23.