Синтез и исследование каталитических свойств наночастиц твердого раствора Fe-Co, нанесенных на пористый углеродный носитель на основе ИК-пиролизованного хитозана

Васильев А.А.1,2, Биндюг Д.В.1, Иванцов М.И.2, Ефимов М.Н.2, Муратов Д.Г.2, Куликова М.В.2, Карпачева Г.П.2

Научный сотрудник

1Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», институт новых материалов и нанотехнологий, Москва, Россия

2Институт нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева Российской академии наук, лаборатория химии полисопряженных систем, Москва, Россия

E–mail: raver.vasiljev@mail.ru

В настоящее время металл-углеродные нанокомпозиты на основе углеродных прекурсоров различной природы и наночастиц переходных металлов являются предметом интенсивных исследований в связи с их широким прикладным потенциалом в современной науке и техники. Прежде всего, наночастицы переходных металлов широко изучаются в качестве катализаторов различных нефтехимических реакций. Одним из востребованных нефтехимической отраслью каталитических процессов является гидрирование CO (синтез Фишера-Тропша) с целью получения синтетических моторных топлив и других ценных углеводородов. Железо и кобальт являются основными активными катализаторами Фишера-Тропша (ФТ) в силу их экономически приемлемой стоимости.

Одним из важнейших условий для достижения высокой каталитической активности является дисперсность и равномерное распределение каталитически активных центров. Оксидные носителя, такие как SiO2, Al2O3, TiO2 и цеолиты, являются типичными носителями катализаторов ФТ, которые обеспечивают высокую площадь поверхности и, как следствие, равномерное распределение металлических наночастиц. Однако, перечисленные носители зачастую реагируют с наночастицами металлов с образованием нежелательных инертных соединений. Углеродные носители не обладают данным недостатком в силу своей относительной инертности к активной металлической фазе. В связи с этим углеродные носители обладают большей привлекательностью.

Особое место среди углеродных носителей занимаю активированные углеродные материалы благодаря широким диапазоном достигаемой удельной площади поверхности, химической стойкостью к кислотным и основным средам, термической стабильностью в условиях инертной атмосферы, низкой стоимостью, а также разнообразием исходных материалов, из которых можно получить углеродный носитель.

В данной работе биметаллические наночастицы Fe-Co, нанесенные на пористый углеродный носитель с удельной площадью поверхности 2260 м2/г, были синтезированы путем пропитки активированного углерода на основе ИК-пиролизованного хитозана водным раствором нитратов железа и кобальта с последующей термической обработкой ИК-излучением в диапазоне температур 500 – 800 °С.

Методом просвечивающей электронной микроскопии зафиксированы темные включения сферической формы – металлические наночастиц, равномерно распределенные в полупрозрачной углеродной матрице. Установлено, что с ростом температуры синтеза средний диаметр частиц увеличивается незначительно от 6 до 12 нм. Методом рентгеновской дифракции установлено, что в образцах формируются наночастиц твердого раствора Fe-Co, состав которых близок к исходному соотношению металлов Fe и Co. По результатам каталитических испытаний в реакции ФТ было установлено, что наночастицы Fe-Co, нанесенные на пористый углеродный носитель, демонстрирует беспрецедентную скорость реакции. Величина удельной активности катализатора составляла 289 /(⋅c), которая, вероятно, является самой высокой или, по крайней мере, одной из самых высоких, о которых когда-либо сообщалось.