Оценка эффективности диализной очистки водных дисперсий оксида графена

Бывшева С.М., Михеев И.В.

Студент, 2 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: sophia.byvsheva@gmail.com

Углеродные наноматериалы широко используются во многих областях науки и техники, в том числе и в медицинской практике. Оксид графита (ОГ) — известен уже более 150 лет. Водные дисперсии оксида графена (вдОГ), получаемые расслоением ОГ, имеют широкое биомедицинское применение [1]. Ввиду особенностей получения первичный материал ОГ загрязнен окислителями (перманганат калия, серная кислота и др.). Помимо первичных загрязнителей в ОГ присутствуют побочные — за счет акустической деструкции основные компоненты, используемых для расслоения погружных, зондов попадают в дисперсию [2]. Исследования оптимальных условий очистки ОГ говорят о том, что удаление неорганических примесей из реакционного раствора возможно путем диализа [3].  Цель работы — разработка способов контроля и очистки вдОГ для дальнейшего биолого-медицинских применения высокочистых дисперсий.

В этой работе оценены возможности метода ИСП-АЭС для прямого анализа вдОГ, который позволяет определять содержание неорганических примесей (не хуже 10 мкг/л). Автоматизация процесса диализной очистки с помощью многоканального перистальтического насоса позволила регулировать подачу реагентов и их вывод из сосуда, что снизило потребление воды на 20% по сравнению с ручной заменой диализата. Диализ с применением только деионизованной воды не позволяет снизить содержание титан на должном уровне — его содержание остается на уровне десятков тысяч мкг/л.

Методом ИСП-АЭС установлено, что применение в течение 3 суток в качестве реагентов 0.05 М раствора ЭДТА и 3%-ного раствора H2O2 с последующим отмывом дистиллированной водой позволяет полностью очистить от Mn и Al, а также снизить содержание титана (на 90%) и железа (на 80%) до уровня десятков и сотен мкг/л в вдОГ, что позволяет использовать ее для дальнейшего биомедицинского исследования. Показано, что необходимо проводить предварительное кондиционирование диализных мембран 0.05 М раствором ЭДТА для снижения степени загрязнения дисперсий тяжелыми металлами.  Использование мембран с размером пор 14 кДа является наиболее оптимальным. Также установлено, что регистрация удельной электропроводности является универсальным способом контроля добавления реагентов в сосуд для диализа и степени отмыва от реагентов с помощью деионизованной воды до уровня 10 мкСм/см.

Таким образом, разработан эффективный способ диализной очистки водных дисперсий оксида графена. На основании полученных данных составлены методические рекомендации, которые можно использовать в лабораториях, проводящих очистку вдОГ для получения высокочистых дисперсий с известным составом и свойствами.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Москвы  в рамках научного проекта №21-33-70074.

Литература

[1] Zare P. [и др.]. Graphene oxide: Opportunities and challenges in biomedicine // Nanomaterials. 2021. № 5 (11).

[2] Mellado C. [и др.]. Effects of probe and bath ultrasonic treatments on graphene oxide structure // Materials Today Chemistry. 2019. (13). C. 1–7.

[3] Kiciński W., Dyjak S. Transition metal impurities in carbon-based materials: Pitfalls, artifacts and deleterious effects // Carbon. 2020. (168). C. 748–845.