Сорбция нитроимидазолов и их метаболитов на магнитном сверхсшитом полистироле

Гончаров Н.О., Хромова И.А.

Студент, 6 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

E-mail: nikita.goncharov@chemistry.msu.ru

Нитроимидазолы – синтетические антимикробные препараты, которые используют в ветеринарии для борьбы с различными заболеваниями, вызванными простейшими и бактериями. Установлено, что данные соединения и их метаболиты обладают генотоксическими, канцерогенными и мутагенными свойствами. По этой причине их использование в ветеринарии было запрещено во многих странах, а наличие остатков этих препаратов не допускается. Однако нитроимидазолы продолжают использовать по причине их высокой эффективности и низкой стоимости, поэтому существует необходимость разработки чувствительных и надёжных методов определения нитроимидазолов и их метаболитов в пищевых продуктах, кормах, а также в объектах окружающей среды. В связи со сложным составом анализируемых матриц и низкими концентрациями этих соединений стадии их определения предшествует стадия концентрирования.

В настоящей работе изучена возможность использования магнитного сверхсшитого полистирола для выделения и сорбционного концентрирования нитроимидазолов – метронидазола, орнидазола, ронидазола, тинидазола, ипронидазола, тернидазола, диметронидазола – и их метаболитов – гидроксиметронидазола, гидроксиипронидазола, 2-гидроксиметил-1-метил-5-нитро-1H-имидазола – методом магнитной твердофазной экстракции перед их определением в элюате методом ОФ ВЭЖХ. Изучено сорбционное поведение этих соединений в зависимости от времени контакта фаз, рН раствора и концентрации сорбатов. Установлено, что сорбционное равновесие устанавливается в течение 5 – 10 мин, максимальная сорбция нитроимидазолов и их метаболитов наблюдается при рН ~5-7, для большинства веществ степени извлечения находятся в диапазоне 85–100 %.

Разделение и определение соединений проводили в обращённо-фазовом варианте ВЭЖХ на жидкостном хроматографе «Цвет-Яуза-04» с ультрафиолетовым детектором при длине волны 310 нм. Ввод пробы осуществляли с помощью петли-дозатора объёмом 20 мкл. Использовали хроматографическую колонку Luna 5μm C18(2) 100 Å (150×3 мм, 5 мкм, "Phenomenex"). В качестве подвижной фазы использовали водно-ацетонитрильную смесь с добавлением муравьиной кислоты. Скорость потока составляла 0.4 мл/мин. В выбранных условиях продолжительность хроматографического анализа смеси нитроимидазолов и их метаболитов не превышает 20 мин.

Проведено сопоставление метрологических характеристик определения нитроимидазолов и их метаболитов методом ВЭЖХ без и после сорбционного концентрирования. Пределы обнаружения после концентрирования снижаются в 50 раз и достигают 0.02 мкг/л. Правильность и воспроизводимость результатов определения метронидазола, ронидазола, орнидазола и тинидазола подтверждена методом "введено – найдено" на матрице молока.

Авторы выражают благодарность Министерству науки и высшего образования Российской Федерации и Совету по грантам Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых и по государственной поддержке ведущих научных школ Российской Федерации за финансовую поддержку исследований (проект МД-1448.2021.1.3. (075-15-2021-207))