Гидротиолирование и гидросилилирование полифункциональной кремнийорганики – новый подход к синтезу амфифильных силоксанов

Плотник Е.С., 12 Крижановский И.Н.1

Студент, 3 курс специалитета

1Институт Элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН, Москва, Россия

2Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева, Москва, Россия

E-mail: plotnik.katya@yandex.ru

Силоксановые материалы широко применяются в различных областях благодаря таким уникальным свойствам, как термическая устойчивость, морозостойкость, высокие электроизоляционные характеристики, устойчивость к ультрафиолетовому воздействию, биологическая инертность. Применение получаемых соединений зависит от типа функциональных групп в составе, которые данный подход позволяет сформировать с желаемой архитектурой и строением.

К реакциям получения функциональных соединений выдвигают ряд требований: атом-экономичность, принципы зеленой химии, доступность реагентов, высокая селективность и выходы реакций. Наиболее используемые и удовлетворяющие перечисленным принципам реакции - гидросилилирование (ГС) и гидротиолирование (ГТ).

Одновременное сочетание реакций ГТ и ГС встречается не часто. Нами была разработана оригинальная методика гидротиолирования соединений с сохранением Si-H связи [1]. Задача данного исследования – изучить возможность совместного применения данных реакций в модификации структурно-упорядоченного силоксанового цикла, содержащего двойные связи и Si-H группы. Данный метод удобен, поскольку при реакции гидротиолирования не затрагивается кремний-гидридная связь. (Схема 1)

Схема 1. Схема получения полифункциональных соединений путем последовательных реакций гидротиолирования и гидросилилирования.

Уникальность метода заключается в синтезе и сохранении гидрофобной и гидрофильной частей получаемого полифункционального соединения, что открывает обширный спектр применения. Поверхностно-активные вещества на основе силоксанов по некоторым свойствам превосходят органические ПАВ благодаря тонкорегулируемой растворимости в различных средах. Реакции ГТ и ГТ обеспечивают высокие выходы и селективности по целевым продуктам при их использовании по отдельности. Последовательное применение этих реакций также показало высокие количественные и качественные выходы.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 18-73-10153.

Литература

- A. Anisimov, M. Temnikov, I. Krizhanovskiy и др. Thiol-ene click reaction with preservation of the Si-H bond: a new approach for the synthesis of functional organosilicon compounds // New Journal of Chemistry. 2021.

Примечание: выражаю благодарность научному руководителю к.х.н. Темникову Максиму Николаевичу (ИНЭОС РАН)