Новые полиэфиримиды из диангидрида 5-метил-1,3-фенилен-бис-4-оксифталевой кислоты: синтез и физико-химические свойства

Орлова А.М., Колесников Т.И.

Младший научный сотрудник

Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН, Москва, Россия

E-mail: orlova_am@ispm.ru

Ароматические полиимиды (ПИ) относятся к классу термостойких полимеров с высокими эксплуатационными характеристиками, что обуславливает их широкое применение в специальных областях промышленности. Как известно, уникальные свойства ПИ обусловлены высокой жесткостью основной цепи и сильным межмолекулярным взаимодействием. Но для большинства ПИ эти же факторы приводят к плохой растворимости в органических растворителях и высоким температурам размягчения, которые вызывают сложности в их переработке [1]. Для улучшения перерабатываемости используют введение «шарнирных» фенилэфирных фрагментов в повторяющееся полимерное звено ПИ. Имеется большое количество работ по синтезу термопластичных и растворимых полиэфиримидов (ПЭИ) на основе бис-эфирных диангидридов. Наиболее известным коммерческим представителем этого ряда является ПЭИ Ultem®1000 (General Electric, Sabic IP).

В данной работе получен новый шарнирный ароматический диангидрид для синтеза полиимидов- диангидрид 5-метил-1,3-фенилен-бис-4-оксифталевой кислоты (мРДА). Синтез проводили в три стадии. Реакцией нуклеофильного нитрозамещения 4-нитрофталонитрила с калиевой солью 5-метилрезорцина с последующим гидролизом нитрильных групп была получена 5-метил-1,3-фенилен-бис-4-оксифталевая кислота, дегидратацией которой получали соответствующий диангидрид (мРДА). Одностадийной высокотемпературной каталитической поликонденсацией в расплаве бензойной кислоты синтезировали серию новых высокомолекулярных термопластичных полиэфиримидов (ПЭИ) на основе данного диангидрида и семи ароматических диаминов. Значения логарифмической вязкости и средневесовой молекулярной массы ПЭИ находятся в пределах 0.28 - 1.20 дл/г и 33-114 кДа, соответственно. ПЭИ растворимы в хлороформе, тетрагидрофуране, ДМФА, ДМАА, N-МП, ДМСО и обладают пленкообразующей способностью. По результатам ДСК и ШУРР все ПЭИ являются полностью аморфными с температурами стеклования в диапазоне 185–307оC [2].

Рисунок 1. Схема синтеза ПЭИ на основе диангидрида мРДА.

Литература

- Yang S. Y. (ed.). Advanced Polyimide Materials: Synthesis, Characterization, and Applications. – Elsevier, 2018.

- Orlova, A. M., Tsegelskaya, A. Y., Kolesnikov, T. I., Abramov, I. G., & Kuznetsov, A. A. Novel Polyetherimides Based on 5-Methyl-1, 3-phenylene-bis-4-oxyphthalic Acid Dianhydride: Synthesis and Physicochemical Properties //Polymer Science, Series B. – 2022.