Синтез новых термостойких термореактивных олигоимидов

Колесников Т.И., Орлова А.М.

Студент, 4 курс аспирантуры

Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН, Москва, Россия

E-mail: kolesnikov@ispm.ru

Полимерные композиционные материалы (ПКМ) являются уникальным классом материалов. В сравнении с традиционными материалами, они позволяют добиться значительного снижения веса при сохранении эксплуатационных характеристик. Важной задачей является разработка, ПКМ способных к эксплуатации при повышенных температурах. Наиболее перспективными смолами обладающими рекордной теплостойкостью и огнестойкостью являются фталонитрильные (ФН) связующие. Однако, недостатком ФН смол является необходимость в длительной, высокотемпературной обработке для получения отвержденной матрицы. Так же, при отверждении ФН смол необходимо использование отверждающих добавок, что приводит к необходимости в дополнительной стадии при производстве. Такие низкомолекулярные добавки в ходе высокотемпературной сшивки могут переходить в газообразное состояние и образовывать пустоты в матрице, приводя к ухудшению механических свойств, а также окисляться. Поэтому перспективным является подход по разработке ФН смол, способных к сшивке без низкомолекулярных добавок.

В данной работе было разработано новое ФН связующее, способное к сшивке без отверждающих добавок за счет совместного отверждения пропаргильных и ФН групп в одной молекуле. Структура данного олигоимида приведена на рисунке 1. Для этих целей был синтезирован новый диамин - 5-(2-пропин-1-илокси)бензола-1,3-диамин из тринитробензола и пропаргилового спирта в две стадии. Химическую структуру олигоимидов подтверждали методами ИК- и ЯМР- спектроскопии, молекулярно-массовые характеристики исследовали с помощью ГПХ. Также были синтезированы модельные олигоимиды, содержащие только пропаргильные и только ФН группы. Олигоимиды имели хорошую растворимость в легколетучих органических растворителях и низкую температуру стеклования в области 130оС. Методами ДСК и ИК-спектроскопии была показана возможность ускорения полимеризации ФН групп интермедиатами, образующимися в ходе реакции пропаргильных групп. Была рассчитана энергия активации 2-х стадий полимеризации.

У отвержденного полимера пропадала растворимость в органических растворителях, а температура стеклования превышала 400оС. Сшитый полимер был исследован с помощью термогравиметрического и динамико-механического анализа, была исследована поверхность скола на наличие пор с помощью сканирующего электронного микроскопа. Также была исследована термическая стабильность расплава. Данный олигоимид имеет перспективу использования в качестве матрицы для термостойких ПКМ.

Схема 1. Химическая структура олигоимида содержащего пропаргильные и фталонитрильные группы

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-23-01173

Литература

1.	Kolesnikov T. I. et al. Dual-curing propargyl-phthalonitrile imide-based thermoset: Synthesis, characterization and curing behavior //European Polymer Journal. – 2021. – Т. 161. – С. 110865.