Изучение толщины и химической структуры модифицированного слоя плёнки ПВТМС после обработки в низкотемпературной плазме

Зиновьев А.В., Пискарев М.С., Гильман А.Б., Кузнецов А.А.

Аспирант, 2 год обучения

Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова Российской академии наук, Москва, Россия

E–mail: zinovyev@ispm.ru

Поливинилтриметилсилан (ПВТМС) обладает большим свободным объёмом и высокой проницаемостью, что обуславливает его применение для изготовления ассиметричных газоразделительных мембран. Однако высокая проницаемость сопровождается, как правило, низким коэффициентом селективности, который для ПВТМС по паре кислород/азот составляет α~4, что мало отличается от других полимеров, используемых для газоразделения. В этой связи задача повышения коэффициента селективности без потери проницаемости является актуальной.

В настоящее время наиболее эффективным, технологичным и экологически чистым методом модифицирования полимерных материалов является воздействие низкотемпературной плазмы [1]. Ранее нами было исследовано влияния обработки в разряде постоянного тока на аноде на контактные и химические свойства поверхности и газоразделительные свойства ПВТМС. Было установлено существенное увеличение коэффициента разделения смеси О2/N2 от α=3.8 до α=10.0 и показано образование на поверхности полимера слоя SiOx [2]. Однако, по-видимому, не весь модифицированный слой представляет собой SiOx, так как проницаемость мембраны была достаточно высокой, а селективность существенно возрастала. Поэтому вопрос изучения толщины и структуры модифицированного в плазме слоя ПВТМС стал целью дальнейших исследований [3].

В работе использовали пленки ПВТМС толщиной 1.4 мкм, полученные методом спин-кастинга на кремниевой подложке. Модифицированные в разряде постоянного тока на аноде образцы (р=15 Па, t=30с, I=50 мА) были исследованы методом РФЭС в сочетании с прецизионным травлением пучком кластерных ионов Ar2500+ (10 кэВ). Были проведены эксперименты по изучению профиля пленок ПВТМС по глубине с центрифугированием до и после обработки в плазме. Глубину кратеров травления измеряли профилометром, средняя скорость травления исходной пленка составляла 230 нм/мин. Было установлено, что обработка в плазме приводит к резкому увеличению содержания кремния и кислорода на поверхности с одновременным уменьшением содержания углерода. Полученные экспериментальные данные показывают, что воздействие  плазмы приводит не только к изменению химического состава и структуры поверхности, но и к образованию градиентного по химическому составу слоя толщиной ~ 50 нм с постепенным уменьшением содержания кислорода и увеличением углеродсодержащих групп от поверхности вглубь полимера [3].

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 20-08-00655).

Литература

- Modification of Polymer Properties / Eds. Jasso-Gastinel, C.F., Kenny, J.M. William Andrew P. 2017.

- Zinovev A. V., Piskarev M. S., Skryleva E. A., Senatulin B. R., Gatin A. K., Gilman A. B., Syrtsova D. A., Teplyakov V.V., Kuznetsov A. A. Modification of Polyvinyltrimethylsilane in Direct-Current Discharge // High Energy Chemistry. 2021. V.55. №5. P. 407-413.

- Piskarev M., Skryleva E., Senatulin B., Gatin A., Gilman A., Zinovev A., Syrtsova D., Teplyakov V., Kuznetsov A. Depth profile analysis of the Modified Layer of Poly(vinyltrimethylsilane) Films Treated by Direct-Current Discharge // Coatings. 2021. V. 11. № 11. P. 1317-1318.