Синтез сшитых полимеров с использованием элементной серы и ионных жидкостей

Паскал Е.П.
Студентка, 2 курс магистратуры 
1Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева,

Институт химии и проблем устойчивого развития, Москва, Россия

E-mail: kate.nibbler@gmail.com

В настоящее время ионные жидкости широко применяются в качестве зеленых растворителей, но у них есть и другие способы применения. В недавних работах, проведённых на кафедре ЮНЕСКО «Зелёная химия для устойчивого развития» РХТУ им. Д.И. Менделеева, была продемонстрирована возможность использования соединений серы и ионных жидкостей в качестве инициатора полимеризации электронодефицитных мономеров на примере формальдегида и этил-2-цианоакрилата [1]. Также было установлено, что по механизму радикальной полимеризации возможно получение полиакриламидного гидрогеля в одну стадию без добавления сшивающего агента и подвода энергии [2] и получение сшитых сополимеров винилпирролидона и глицидилметакрилата в присутствии азобисизобутиронитрила и нагревании с помощью СВЧ-излучения до 348 К в течении 150 мин. (схема 1) [3].

Схема 1. Образование полимерной сетки при радикальной сополимеризации N-винилпирролидона и глицидилметакрилата в присутствии продукта реакции диметилфосфата 1,3-диметилимидазолия и элементной серы

- Tarasova N., Krivoborodov E., Zanin A., Toropygin I., Pascal E., Dyatlov V., Mezhuev Y. Anionic Polymerization of Ethyl 2-Cyanoacrylate Initiated by 1,3-Dimethylimidazolium (phosphonooxy-)oligosulfanide // Macromolecular Research. 2021. Vol. 29. № 12. P. 847-850.

- Tarasova N., Zanin A., Krivoborodov E., Toropygin I., Pascal E., Mezhuev Y. The New Approach to the Preparation of Polyacrylamide-Based Hydrogels: Initiation of Polymerization of Acrylamide with 1,3-Dimethylimidazolium (Phosphonooxy-)Oligosulphanide under Drying Aqueous Solutions // Polymers. 2021. Vol. 13. №11. P. 1806-1814.

- Tarasova N., Krivoborodov E., Zanin A., Pascal E., Toropygin I., Artyukhov A., Muradyan S., Mezhuev Y. Formation of Hydrogels Based on a Copolymer of N-Vinyl-2-pyrrolidone and Glycidyl Methacrylate in the Presence of the Reaction Product of 1,3-Dimethylmidazolium Dimethylphosphate and Elemental Sulfur // Gels. 2022. Vol. 8. № 2. P. 1806-1814.