Оценка возможности получения мягкой лекарственной формы из наноцеллюлозы

Нуруллин И.Л., Хасанова А.Р.

Студент, 3 курс бакалавриата

Казанский национальный исследовательский технологический университет,

Факультет энергонасыщенных материалов и изделий, Казань, Россия

E–mail: nurullin_1999@bk.ru

Поскольку из года в год ученые находят все меньше новых действенных лекарственных веществ, широкое распространение в фармацевтической химии нашло создание новых эффективных лечебных средств, а также разработка новых лекарственных форм и путей доставки лекарств. Мягкие лекарственные формы так же не остались без внимания. Учеными предположено, что будущее за трансдермальными терапевтическими системами.

Целью данного исследования была проверка возможности создания устойчивой композиции, представляющую собой пленочную однородную систему на основе наноцеллюлозы и декспантенола, в которую в дальнейшем, при получении положительных результатов, можно будет ввести различные лекарственные субстанции для получения трансдермального пластыря.

Были взяты три вида наноцеллюлозы(НЦ) различной концентрации и соединены с декспантенолом для предотвращения рассыхания пленки. Добавление декспантенола к наноцеллюлозе велось по нарастанию концентрации второго и до появления долговечной устойчивой пленки.

Выбранные виды наноцеллюлозы с различной концентрацией вещества:

I. Древесная наноцеллюлоза (ДНЦ) С = 0,3 %;

II. Хлопковая наноцеллюлоза (ХНЦ) С = 1,7 %;

III. Льняная наноцеллюлоза (ЛНЦ) С – неизвестна.

С каждым из видов сделали пробные образцы пленок в различном соотношении наноцелюлозы и декспантенола. Получали форму путем смешения двух основных веществ, отбирании пробы и нанесении ее на чашку Петри. Оставляли до полного высыхания и образования пленки.

По результатам экспериментальных исследований был сделан вывод, что при высоком содержании декспантенола пленки не образовывались, а из-за большого количества воды пленки сильно уменьшались в массе и объеме.

Следующим этапом провели расчет процентного соотношения составов тех смесей, где получились стабильные системы.

Таблица 1. Процентное соотношение пленок на основе хлопковой НЦ

| Номер пробы | Процентное соотношение (по массе) р-ра хлопковой наноцеллюлозы, % (мас.) | Процентное соотношение ( по массе) декспантенола, %(мас.) |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 50 | 50 |
| 2.2 | 75 | 25 |
| 2.3 | 87,5 | 12,5 |
| 2.4 | 93,25 | 6,25 |
| 2.5 | 96,875 | 3,125 |
| 2.6 | 98,4375 | 1,5625 |
| 2.7 | 99,8052083 | 0,1947917 |

Таким образом, получение стабильных пленок на основе нанацеллюлозы и декспантенола возможно. Для их получения нужно учитывать концентрацию наночастиц в растворе и количество гидрофильного агента, в нашем случае – декспантенола, его процентное соотношение лучше всего брать в пределах от 0,390625%(мас.) до 12,5%(мас.).