Получение и изучение свойств композиционных полимерных материалов на основе поли-ε-капролактона и модифицированного аминографена

для инженерии костной ткани

Соломаха О.А.1, Степанова М.А.1, Гофман И.В. 1, Рабчинский М.К.2, Рыжков С.А.2, Антонов Г.А.2, Червякова П.Д.2, Коржикова-Влах Е.Г.1

Аспирант, 2 год обучения

1Институт высокомолекулярных соединений Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия

2Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: solomanya@bk.ru

На сегодняшний день существует острая необходимость в тканеинженерных костных материалах, характеризующихся биосовместимостью, механической прочностью, максимально приближенной к костной ткани, биодеградируемостью до нетоксичных метаболитов и биологической функциональностью [1].

Данная работа посвящена разработке композиционных полимерных материалов на основе биоразлагаемого поли-ε-капролатона (ПКЛ) с добавлением частиц аминографена (АГ) и АГ, модифицированного олигомерами глутаминовой кислоты (АГ-ОГлу). ПКЛ широко используется в медицине, однако он обладает недостаточной механической прочностью, а его гидрофобная природа ухудшает адгезию клеток и затрудняет васкуляризацию [1]. В свою очередь, для АГ свойственны высокая механическая прочность и способность ускорять рост, дифференцировку и пролиферацию мезенхимальных стволовых клеток (МСК) [2]. Для улучшения распределения частиц и придания функциональности получаемым композитам в работе используется АГ-ОГлу, исходя из потенциальной возможности ОГлу способствовать формированию кальций содержащих отложений и улучшать остеоинтеграцию биоматериалов [3].

Прививка ОГлу, проведенная путем «графтирования от», была подтверждена методами ИК- и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС), термогравиметрического анализа (ТГА), динамического и электрофоретического рассеяния света. Согласно данным РФЭС, длина привитых цепей ОГлу на поверхности АГ составляла 4–8 мономерных звеньев. На основе ПКЛ были изготовлены композиционные пленки с различным содержанием АГ и АГ-ОГлу (0.5, 1.0 и 3.0 масс.%) и было установлено, что использование в качестве наполнителя АГ-ОГлу приводит к получению материалов с более однородной морфологией и росту их механических характеристик. Исследование биологических свойств продемонстрировало отсутствие цитотоксичности (МТТ-тест) частиц, улучшение адгезии МСК на поверхности всех изготовленных композитов, а также наличие для материалов с АГ-ОГлу остеогенной дифференцировки клеток, приводящей к формированию кальцийсодержащих образований. Определенные методом ТГА индексы термостойкости АГ и АГ-ОГлу в совокупности с известной температурой плавления ПКЛ демонстрируют пригодность разработанных композитов для изготовления на их основе каркасов различных форм и размеров методом 3D-печати.

1. Stepanova M., Averianov I., Serdobintsev M., Gofman I., Blum N., Semenova N., Nashchekina Y., Vinogradova T., Korzhikov-Vlakh V., Karttunen M., Korzhikova-Vlakh E. PGlu-Modified Nanocrystalline Cellulose Improves Mechanical Properties, Biocompatibility, and Mineralization of Polyester-Based Composites. Materials. 2019. Vol. 12(20). 10 p.

2. Поройский С.В., Носаева Т.А., Коняева Н.В. Использование графена и наноматериалов на его основе в медицине. Волгоградский научно-медицинский журнал. 2014.Т. 3. С. 9-10.

3. Rao, R.R., Jiao, A., Kohn, D.H., Stegemann, J.P. Exogenous mineralization of cell-seeded and unseeded collagen-chitosan hydrogels using modified culture medium. Acta Biomater. 2012. Vol. 8. P. 1560–1565.