Синтез термопластичных полиэфиримидов на основе нового несимметричного диангидрида и ароматических диаминов.

Чистякова Д.А.1,2, Баклагин В.Л.3

Студент, 4 курс бакалавриата

1Московский Технологический Университет, МИТХТ им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия

2ФБГУН Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С.Ениколопова РАН, Москва, Россия

3Ярославский Государственный Технический Университет, Ярославль, Россия

E-mail: d.chistyakova1352@yandex.ru

Ароматические полиимиды (ПИ) – класс полимеров, обладающий уникальным сочетанием свойств: высокая тепло- и термостойкость, превосходные физико-механические свойства в широком диапазоне температур, радиационная и химическая стойкость, хорошие полупроводниковые и газоразделительные свойства. Однако из-за «жесткой» структуры используемых для синтеза ПИ мономеров и сильного межцепного взаимодействия такие полимеры имеют плохую растворимость в органических растворителях, высокие температуру размягчения и вязкость расплавов. Такие особенности приводят к трудностям, связанными с их переработкой. Одним из приемов улучшения перерабатываемости ПИ является использование для синтеза «шарнирных» и несимметричных мономеров. В представленной работе синтезирована серия ароматических полиэфиримидов (ПЭИ) на основе нового  3,4-бисфенолдифталевого ангидрида и различных ароматических диаминов:

Структурная формула диангидрида

Синтез осуществляли высокотемпературной каталитической поликонденсацией в расплаве бензойной кислоты [1]. Полученные полимеры исследовали методами ИК-спектроскопии, ДСК и ТМА. Было показано, что структура диамина влияет на растворимость и термические свойства синтезированных ПЭИ. Получены полимеры с высокими температурами стеклования от 220 до 320°С и растворимые в органических растворителях. Некоторые ПЭИ являются термопластичными полимерами с температурами течения в области 300-350°С

Литература

- Kuznetsov A.A One-Pot Polyimide Synthesis in Carboxylic Acid Medium.// High Performаnce Polymers. 2000. V. 12. р. 445-460.