Изучение кинетики гидролитического разложения линейного блок-сополимера этиленоксида с лактидом в ленгмюровских монослоях на поверхности жидкости разного состава

Микушева А.Д.,1 Фатеева Е.С.1, Пучкова Ю.А.2,3, Ступников А.А.2

Студент, 2 курса магистратуры

1МИРЭА-Российский технологический университет, Институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

2НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия

3Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН, Москва, Россия

E-mail:nastasia-98@yandex.ru

Биоразлагаемые синтетические полимеры такие как алифатические полиэфиры способны к самоорганизации в растворах, а также к образованию ленгмюровских монослоев, благодаря амфифильности. В присутствии воды происходит биодеградация таких полимеров под действием гидролиза: гидролитический разрыв сложноэфирных связей приводит к снижению молекулярной массы [1, 2].

На скорость гидролитического разложения могут повлиять такие факторы как свойства самих полимеров (степень кристалличности, гидрофобность и др.), а также условия среды (температура, рН и др.) [3]. Поэтому варьирование значений рН субфазы и/или изменение состава жидкой среды может оказывать влияние на кинетику деградации таких полимеров и их сополимеров.

В данной работе были сформированы и исследованы линейные блок-сополимеры этиленоксида с лактидом в ленгмюровских монослоях на поверхности жидкости разного состава (р-рKOH, р-рNaOH, р-рNaCl, р-рНСl), а также изучена кинетика гидролитического разложения данных блок-сополимеров.

Ленгмюровские слои были сформированы при температуре субфазы 20 °С на автоматизированных установках MinitroughExtended и Minitrough (KSV, Финляндия), оснащенных датчиком для измерения поверхностного потенциала с противоэлектродом и микроскопом Брюстера.

В результате были получены изотермы поверхностного давления, поверхностного потенциала в циклах сжатия-расширения ленгмюровских слоёв, изобары изменения площади межфазной поверхности от времени при варьировании условий гидролитического разложения. В результате аппроксимации по уравнению псевдо-первого порядка по модели без учета концевых групп с двумя параметрами (константа реакции и изменение площадей) была рассчитана кинетика гидролитического разложения (на основе изобар).

Было обнаружено, что изменение состава и рН среды влияет на параметры изотермического и изобарического эксперимента, что согласуется с литературными данными зарубежных ученных [2, 4].

Выражаю благодарность научному руководителю, к.х.н., Ю.Н. Малаховой. Работа выполнена на оборудовании РЦ ОГМ НИЦ «Курчатовский институт».

Литература

1. Bharti C. [et al.] Mesoporous silica nanoparticles in target drug delivery system: A review // International journal of pharmaceutical investigation. 2015. V. 5, № 3. P. 124.

2. Lee W. K., Gardella J. A. Hydrolytic kinetics of biodegradable polyester monolayers // Langmuir. 2000. V. 16, № 7. P. 3401-3406.

3. Skrobot J., [et al.] Hydrolytic and enzymatic degradation of flexible polymer networks comprising fatty acid derivatives // Polymer Degradation and Stability. 2015. V. 120. P. 368-376.

4. Machatschek R., [et al.] Assessing the influence of temperature-memory creation on the degradation of copolyesterurethanes in ultrathin films // Advanced Materials Interfaces. 2021. P. 2001926.