Создание ph-чувствительных заживляющих повязок на основе нанокристаллической целлюлозы для лечения хронических ран

Дмитриева М.А., Мурзова А.Е., Пилипенко Ю.М., Кривошапкина Е.Ф.

## Студент, 1 курс магистратуры

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО», химико-биологический кластер SCAMT, Санкт-Петербург, Россия

#### E–mail: m_dmitrieva@scamt-itmo.ru

При хроническом инфицировании pH раны может длительное время держаться на уровне 8.5–9, что приводит к повышению бактериальной активности. Считается, что размножение бактерий ограничено определенными диапазонами pH и восстановление кислотно-щелочного баланса кожи с помощью pH-буферных повязок может быть потенциальной клинической стратегией лечения хронических ран, даже в присутствии бактерий с множественной лекарственной устойчивостью [2]. Данное исследование направлено на разработку pH-чувствительных ранозаживляющих повязок, на основе нанокристаллической целлюлозы, желатина и гистидина.[1, 3].

Выбор нанокристаллической целлюлозы и желатина обусловлен доступностью, биосовместимостью и способностью к гелеобразованию. В качестве pH-чувствительного агента выбран гистидин, содержащий имидазольную функциональную группу (рКа=6), способной к протонированию, что позволяет регулировать выброс лекарственного средства и изменять pH раневого экссудата для улучшения заживления.

Методом кислотно-основного титрования продемонстрирована устойчивая буферная емкость гидрогелей при pH=6. Продемонстрировано pH-чувствительное высвобождение биологически активного вещества, антибактериального трипептида глутатиона, что, вероятно, обусловлено линейным откликом гистидина в ответ на изменение кислотности среды. рН-чувствительное высвобождение лекарственного средства из гидрогелей наблюдалось в диапазоне рН от 6.0 до 7.4. Пористость материалов и состав исследованы методом сканирующей электронной микроскопии, анализом удельной поверхности и методом спектрофотомерии. Также, проведены испытания на растяжение и определение модуля Юнга.

На основании полученных результатов, сделан вывод о перспективности использования биофункциональных гидрогелей на основе нанокристаллической целлюлозы, желатина и гистидина в качестве инструмента для регулирования pH раневого экссудата с целью изменения хронического течения ранозаживления.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования России (проект №075-15-2019-1896).

Литература

1. Prince E. [и др.]. Nanofibrillar Hydrogel Recapitulates Changes Occurring in the Fibrotic Extracellular Matrix // Biomacromolecules. 2021. № 6 (22). C. 2352–2362.

2. Wallace L. A., Gwynne L., Jenkins T. Challenges and opportunities of pH in chronic wounds // Therapeutic Delivery. 2019. Т. 10. № 11. C. 719–735.

3. Wang Y. [и др.]. A novel pH-sensitive carrier for the delivery of antitumor drugs: Histidine-modified auricularia auricular polysaccharide nano-micelles // Scientific Reports. 2017. № 1 (7).