Структурообразование блок-сополимеров этиленоксида и капролактона в ленгмюровских слоях на поверхности жидкости

Пономаренко Е.А.1, Ступников А.А.2, Пучкова Ю.А.2,3

Студентка, 4 курс бакалавриата

1Институт тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова, МИРЭА – Российский технологический университет, Москва, Россия

2НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия
3Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН, Москва, Россия

E-mail: e.a.ponomarenko@mail.ru

Амфифильные блок-сополимеры способны к самоорганизации в растворах с формированием полимерных частиц, которые в дальнейшем можно использовать для применения в биомедицине [1], а также на границе раздела фаз. Целью данной работы было изучение процесса структурообразования тройных блок-сополимеров капролактона и этиленоксида ПКЛn-ПЭО90-ПКЛn на границе раздела жидкость-воздух.

Были получены и охарактеризованы (рисунок 1) монослои тройных блок-сополимеров капролактона и этиленоксида на поверхности воды или водных растворов HCl, KOH, поверхностное давление (π) измеряли методом Вильгельми, поверхностный потенциал (ΔU) – методом вибрирующего электрода, а изменение морфологии наблюдали при помощи брюстеровской микроскопии.

Рис. 1. π-А (сплошные) и ΔU-А (пунктир) изотермы при сжатии монослоев ПКЛ34-ПЭО90-ПКЛ34 (черные), ПКЛ69-ПЭО90-ПКЛ69 (красные), ПКЛ84-ПЭО90-ПКЛ84 (зеленые), ПКЛ92-ПЭО90-ПКЛ92 (синие) на поверхности воды, Т = 20 °С

В результате работы были получены π-A и ΔU-A изотермы (рисунок 1), где A – площадь, приходящаяся на одну молекулу, которые коррелируют с литературными данными [2]. Также были получены изобары: кинетические зависимости изменения площади межфазной поверхности вследствие гидролиза сложноэфирной связи на поверхности жидкости при поддержании заданного значения поверхностного давления.

Выражаю благодарность научному руководителю, к.х.н., Ю.Н. Малаховой. Работа выполнена на оборудовании РЦ ОГМ НИЦ «Курчатовский институт».

Литература

1. Kita-Tokarczyk K., Junginger M., Belegrinou S. Amphiphilic polymers at interfaces // Advances in polymer science. 2011. V. 242, №1. P. 151-201.

2. Leiva A., Farias A., Gargallo L. Poly(ε-caprolactone)-block-poly(ethyleneoxide) -block-poly(ε-caprolactone): Biodegradable triblock copolymer spread at the air–water interface // European Polymer Journal. 2008. V. 44, №8 P. 2589-2598.