Синтез многокомпонентных полимерных наночастиц методами капельной микрофлюидики

Беспалова М.С.1, Безруков А.Н.1

Студент, 2 курс магистратуры

1Казанский национальный исследовательский технологический университет

E-mail: mashabespalova@mail.ru

В настоящее время «капельная» микрофлюидика является одним из наиболее перспективных направлений осуществления широкого спектра химический реакций в каплях микроэмульсий [1,2]. Путем изменения таких параметров, как объемный расход реагентов системы, капиллярное число, размер и геометрия каналов микрофлюидного устройства становится возможен контроль размеров капель микроэмульсий и их времени пребывания в канале «микрочипа», а, следовательно, и контроль условий проведения химических реакций.

В настоящей работе были использованы микрофлюидные устройства с линейной геометрией и шириной каналов 100 мкм для синтеза многокомпонентных полимерных наночастиц в каплях микроэмульсий разных размеров. В качестве компонентов были использованы органические растворители – тетрахлорметан и додекан, поверхностно-активное вещество (ПАВ) – цетилтриметиламмоний бромид и полимеры – полидиаллилдиметиламмоний хлорид (синтетический полимер) и гидроксиэтилцеллюлоза (органический полимер).

Первый этап заключался в отработке методики генерации капель микроэмульсий различных размеров. Ключевым параметром формирования капли являлось капиллярное число, значение которого контролировалось путем изменения геометрии канала «микрочипа», объемных расходов реагентов и органического растворителя. Были получены капли микроэмульсий в диапазоне размеров от 40-200 мкм. На Рис. 1 изображен процесс генерации капли в канале микрофлюидного устройства.

Второй этап заключался в проведении реакции комплексообразования синтетического полимера с противоположно заряженным ПАВ и сшивки полисахарида с хлоридом кальция. Методом фокусировки потока были получены агрегаты в диапазоне 10-200 нм. Была установлена зависимость размеров наночастиц от параметров системы.

Полученные полимерные наночастицы могут быть использованы в качестве контейнеров для систем адресной доставки лекарственных препаратов.

Рис.1. Формирование капли микроэмульсии в канале микрофлюидного устройсива

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта УМНИК, предоставленного Российским Фондом содействия малому инновационному предпринимательству (ФСИ), Договор №16113ГУ/2020 от 28.01.2021.

Литература

- J. Berthier, P. Silberzan Microfluidics for Biotechnology, Second Edition, 2009, Artech House, London, 512 p.

- P. Tabeling, Introduction to Microfluidics, 2005, Oxford University Press, 312 p.