Биоразлагаемые материалы на основе модифицированных звездообразных полилактидов

Макшанцева А.В.1, Пучков А.А.2, Седуш Н.Г.2

Студент, 1 курс магистратуры

1Московский физико-технический институт, Москва, Россия

2Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва,

Россия

E-mail: alexandra990306@gmail.com

Синтез многолучевых звездообразных полимеров, в частности биоразлагаемых для медицинского применения, а также изучение их свойств, являются актуальными и важными задачами современной полимерной химии. За последние десятилетия синтезированы макромолекулы различной сложной архитектуры: звездообразные, сверхразветвленные, дендримеры и др. Особый интерес представляют звездообразные поли-D,L-лактиды. Наличие разветвленности в структуре полимера обеспечивает ряд преимуществ по сравнению с линейными аналогами, а именно: более низкие значения температуры плавления и стеклования, а также степени кристалличности полимера;  более высокая скорость биодеградации; большее количество концевых функциональных групп; пониженные значения вязкости растворов и расплавов. Все эти свойства позволяют получать биомедицинские материалы и системы доставки лекарств с улучшенными или контролируемыми характеристиками [1].

В данной работе были определены оптимальные условия синтеза звездообразных поли-D,L-лактидов в зависимости от выбранного мультифункционального инициатора. В результате изучения кинетики полимеризации была синтезирована серия 3-х, 4-х и 6-ти лучевых звездообразных поли-D,L-лактидов с различной длиной лактидного блока. Установлено, что скорость полимеризации с раскрытием цикла D,L-лактида зависит не только от исходных параметров полимеризации, но и от типа выбранного инициатора, а также от длины образующейся полимерной цепи. Структура и состав полученных соединений были подтверждены методами ЯМР-спектроскопии и гель-проникающей хроматографии. На втором этапе работы гидрофобные лучи звездообразных полилактидов были промодифицированы гидрофильным метиловым эфиром полиэтиленгликоля для дальнейшего применения такого рода амфифильных блок-сополимеров для направленной доставки лекарственных средств.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта МК-5517.2021.1.3

Литература

1. Kulkarni A., et al. Star Telechelic Poly(L‐lactide) Ionomers // Macromolecules. 2015. P. 6580−6588.