Синтез лигандов на основе полисилоксанов для получения

координационно-сшитых полимеров

Ильина Т.М. 1,2, Ким Э.Е.2, Кононевич Ю.Н.2, Музафаров А.М.2,3

Студент, 3 курс бакалавриата

1Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, факультет ТНВиВМ, Москва, Россия

2Институт элементоорганических соединений им. А. Н. Несмеянова РАН, Москва, Россия

3Институт синтетических полимерных материалов им. Н. С. Ениколопова РАН, Москва, Россия

E-mail: Tatiana.ilina.work@mail.ru

В настоящее время полисилоксаны широко используются во многих отраслях науки. Они занимают особую нишу в различных исследованиях, так как обладают ценными свойствами: термическая стабильность, химическая и биологическая инертность, низкая токсичность [1].

В данной работе полисилоксаны были использованы в качестве высокомолекулярной составляющей для получения координационных полимеров. Координационные, или хелатные, полимеры – это перспективный класс соединений, получаемый путем внедрения ионов металлов в полимерную цепь за счет координационного связывания. Они могут обладать памятью формы, самозалечиванием, термической чувствительностью и другими характеристиками [2].

Для получения координационных полимеров в качестве органического лиганда нами был использован функциональный β-дикетон, который был введен в полисилоксановую цепь путем реакции гидросилилирования. β-Дикетоны обладают следующими свойствами: активность в комплексообразовании, высокая стабильность, контролируемый размер и многими другими [3]. Таким образом, были синтезированы полисилоксаны с различным содержанием β-дикетоновых фрагментов в цепи. Взаимодействие данных соединений с ионами металлов приводит к образованию сшитых пленок. При изменении количества сшивок, можно варьировать физические и механические свойства материалов. Все полученные соединения охарактеризованы комплексом физико-химических методов.

Схема 1. Схема получения полимеров с различным содержанием лиганда в цепи

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ №18-73-10152

Литература

. Yi B., Wang Sh., ect. Chem.Eng.J. 2021. Vol. 405. 127023.

2. Liu L., Liang Sh., ect. ChemCom. 2017. Vol.53. 12088-1209.

3. Kim E.E., Yu.N. Kononevich., ect. React. and Funct. Polym. 2021. Vol. 164, 104896.