Двухкомпонентные гели на основе коллоидных частиц глины и мицеллярных цепей

Захаров А.С., Молчанов В.С., Филиппова О.Е.

Студент, 1 курс магистратуры

Московский Государственный университет имени М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

E-mail: zakharov.as17@physics.msu.ru

Гелеподобные суспензии на основе коллоидных пластин глины и вязкоупругие растворы мицеллярных цепей поверхностно-активных веществ (ПАВ) привлекают внимание исследователей благодаря специфическим реологическим свойствам и способности к восстановлению свойств и структуры после разрушения. В промышленности подобные системы используются как загустители, которые могут повысить вязкость системы на 2-6 порядков выше вязкости воды, как и придать системе свойства упругого тела при кратковременных воздействиях или невысоких механических напряжений. Вязкоупругие растворы мицелл также используются в косметической, лако-красочной и нефтедобывающей промышленности. Суспензии глины, например, используют в косметической и нефтедобывающей отрасли. Системы, содержащие обе трехмерные коллоидные структуры ранее не были изучены, но в то же время являются перспективными для практических применений.

Длинные гибкие мицеллярные цепи, образуя трехмерную пространственную сетку, придают водным растворам вязкоупругие свойства. Вязкоупругие растворы ПАВ могут обладать вязкостью на 3-7 порядков выше вязкости воды и проявляют свойства вязкоупругого тела при кратковременных воздействиях. Поэтому особый интерес представляют растворы длинных цилиндрических мицелл, которые называют червеобразными мицеллами. В последние годы в литературе появились статьи, в которых показано, что добавление небольшого количества нанопластин глины в мицеллярную сетку приводит к увеличению времени релаксации на порядки и соответствующему увеличению вязкости. Также показано, что мицеллы могут прикрепляться к частицам торцевыми частями. Таким образом частицы играют роль физических сшивок в мицеллярной сетке. В нашей работе предлагается исследовать систему при относительно больших концентрациях частиц глины, при которых они могут образовывать структуру, называемую «карточным домиком».

В настоящей работе были разработаны и исследованы гелеподобные коллоидные суспензии частиц глины бентонита совместно с мицеллярными цепями анионного ПАВ олеата калия в присутствие соли хлорида калия. Водные суспензии глины без добавления ПАВ при концентрациях выше концентрации образования структуры «карточный домик» образуют вязкоупругую суспензию с пределом текучести. При добавлении ПАВ обнаружены условия перехода из состояния коллоидного геля к вязкоупругой жидкости. Полученные гели обладают высокими модулями упругости за счет взаимодействия мицелл и глины, а также обратимо восстанавливаются после разрушения. Изучены зависимости реологических свойства от концентрации ПАВ, а также влияние добавления соли, экранирующей отталкивание одноименно заряженных частиц и мицелл, но при этом способствующая образованию более длинных мицеллярных цепей.

Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда (проект 21-73-30013)